| Archivní číslo vzorku | 10290 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1352 |
| Místo | Olomouc, Muzeum umění |
| Objekt | Mědiryt na papíře z r. 1561, VENUŠE A CUPIDO, res. Kaštovská |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Analýza. 1; 10290; pravý horní roh; ne; Fragment papírové podložky; OM. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1561 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 28. 2. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_24 |

Výsledky analýzy

Vzorek: 1/10290 fragment papírové podložky Lokalizace: pravý horní roh Vyhodnocení Vzorek tvořil papír, jehož jednotlivá vlákna jsou polámaná s uvolněnými fibrilami, mají viditelná kolénka, úzký lumen. Po styku s Hercbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro hadrovinu z lýkových vláken (například len, konopí, nebo kopřiva).

Fotodokumentace analýzy