| Archivní číslo vzorku | 10597 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | AD4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1356 |
| Místo |  |
| Objekt | Kniha NEUER PRAGER LITURAL UND LOGIAMENTS z r. 1732, res. Sabolová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. AD1; 10594; zadní deska, při pravém dolním okraji; ne; papír – pokryv; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo. AD2; 10595; přední deska, levý dolní roh; ne; lepenka – knižní desky; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo. AD3; 10596; zadní deska, v horní části při kraji; ne; stuha; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo,. AD4; 10597; hřbet, vpravo na hoře z dochované části; ne; useň – pokryv; určení druhu činění usně; OM, roztok FeCl3. AD5; 10691; prvá strana druhého dvojlistu první složky prvního titulu, vpravo dolů, při přední ořízce; ne; papír- knižní blok; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo. AD6; 10692; poslední strana druhého titulu; ne; papír- knižní blok; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo. AD7; 10693; list 15, třetí složka, pravý dolní roh; ne; papír- knižní blok; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1732 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 20. 12. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_25 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. AD4/10597 useň – pokryv Lokalizace: hřbet, vpravo na hoře z dochované části Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Adriana Sabolová) a makrosnímek vzorku AD4/10597. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Důkaz přítomnosti tříslovin - optická mikroskopie Makrosnímek vzorku AD4/10597 po reakci s roztokem chloridu železitého (vlevo) a makrosnímek standardu (vpravo). Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Vyhodnocení Hnědá vlákna vzorku usně AD4/10597 reagovala ztmavnutím na přítomnost chloridu železitého. Vzorek obsahuje třísloviny. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorky papírové podložky AD1/10594, AD2/10595, AD5/10691, AD6/10692 a AD7/10693 jsou tvořeny hadrovinou. Vzorek AD1/10594 obsahuje ještě velmi ojediněle úlomky na bázi dřevitých (zdřevnatělých) úlomků. Vzorek AD2/10595 obsahuje ještě ojedinělá vlákna pravděpodobně živočišného původu. Vzorek textilie AD3/10596 tvoří lýková vlákna. Vzorek usně AD4/10597 obsahuje třísloviny, jedná se o třísločiněnou useň.

Fotodokumentace analýzy