|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 10600 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 3 AN |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1367 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Kniha HORLIVÉ MODLIRBY PŘI MŠI SWATÉ KE CTI A CHVÁLE SW. ANNY, 1750, res. Skřontová |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vzorek** | **Identifik. číslo vzorku** | **Místo odběru**  | **Povrch. úprava** | **Stručný popis** | **Cíl analýzy** | **Analýza** |
| 1 AN | 10598 | hlava knihy | ne | useň - pokryv | určení druhu činění usně | OM, roztok FeCl3 |
| 2 AN | 10599 | zadní předsádka (levý okraj) | ne | adhezivum | vlákninové složení | OM, FTIR |
| 3 AN | 10600 | knižní blok str. 212 (levý dolní roh) | ne | papír | vlákninové složení | OM, Herzbergovo činidlo |
| 1 AN | 10820 | rubová strana usně ze zadní desky | ne | useň - pokryv | určení druhu činění usně | OM, roztok FeCl3 |
| 2 AN | 10821 | vaz | ne | niť - S zatočení | vlákninové složení | OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucínu, „stáčecí“ test |
| 3 AN | 10822 | šití knižního bloku | ne | niť - Z zatočení | vlákninové složení | OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucínu, „stáčecí“ test |
| 4 AN | 10823 | knižní blok str. 110 (horní oblast středu dvojlistu) | ne | papír | vlákninové složení | OM, Herzbergovo činidlo |

 |
| **Místo odběru foto** | IMG_8010 |
| **Typ díla** | Kniha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Papír |
| **Datace objektu** | 1750 |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 31. 5. 2022 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2022\_2 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Vzorek č. 3AN/10600 papírLokalizace: knižní blok str. 212 (levý dolní roh)Detail místa odběru vzorku a detail vzorku

|  |  |
| --- | --- |
| IMG_8849 | D:\Data\alhu98947\Plocha\Papírnící\P2021-2022\Anna Skřontová\10560\IMG_0136a.jpg |

Místo odběru (fotografie Anna Skřontová) a makrosnímek vzorku 3AN/10600. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30x. Identifikace vláken - optická mikroskopie

|  |  |
| --- | --- |
| D:\Data\alhu98947\Plocha\Papírnící\P2021-2022\Anna Skřontová\10560\IMG_0156a.jpg | **D:\Data\alhu98947\Plocha\Papírnící\P2021-2022\Anna Skřontová\10560\IMG_0159a.jpg** |
| D:\Data\alhu98947\Plocha\Papírnící\P2021-2022\Anna Skřontová\10560\IMG_0161a.jpg | D:\Data\alhu98947\Plocha\Papírnící\P2021-2022\Anna Skřontová\10560\IMG_0164a.jpg |

Snímky vláken vzorku 3AN/10600 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle.**Vyhodnocení**Většina vláken vzorku se po reakci s Herzbergovím činidlem zbarvila do vínově červena, jedná se tedy o hadrovinu. Pozorovaná vlákna mají znaky typické pro lýková vlákna (len, konopí, kopřiva…) – kolénka. Ojediněle se vyskytují drobná žlutá vlákna. Přesné složení není možno určit. Mohlo by se jednat o vlákna živočišného původu, nebo jiného původu.**Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení** Vzorky usně 1AN/10598 a 1AN/10820 obsahují třísloviny, jedná se pravděpodobně třísločiněnou useň. Vzorek adheziva 2AN/10599 tvoří směs bílkovin a polysacharidů. Vlákna vzorku papíru 3AN/10600 a 4AN/10823 tvoří hadrovina kontaminovaná ojedinělými vlákny jiného složení. Vozky textilií 2AN/10821 a 3AN/10822 tvoří lýková vlákna, pravděpodobně len. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |