| Archivní číslo vzorku | 10822 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 3 AN |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1370 |
| Místo |  |
| Objekt | Kniha HORLIVÉ MODLIRBY PŘI MŠI SWATÉ KE CTI A CHVÁLE SW. ANNY, 1750, res. Skřontová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 1 AN; 10598; hlava knihy; ne; useň - pokryv; určení druhu činění usně; OM, roztok FeCl3. 2 AN; 10599; zadní předsádka (levý okraj); ne; adhezivum; vlákninové složení; OM, FTIR. 3 AN; 10600; knižní blok str. 212 (levý dolní roh); ne; papír; vlákninové složení; OM, Herzbergovo činidlo. 1 AN; 10820; rubová strana usně ze zadní desky; ne; useň - pokryv; určení druhu činění usně; OM, roztok FeCl3. 2 AN; 10821; vaz; ne; niť - S zatočení; vlákninové složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucínu, „stáčecí“ test. 3 AN; 10822; šití knižního bloku; ne; niť - Z zatočení; vlákninové složení; OM, Herzbergovo činidlo, roztok fluoroglucínu, „stáčecí“ test. 4 AN; 10823; knižní blok str. 110 (horní oblast středu dvojlistu); ne; papír; vlákninové složení; OM, Herzbergovo činidlo. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1750 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 31. 5. 2022 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2022_2 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 3AN/10822 niť - Z zatočení Lokalizace: šití knižního bloku Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Anna Skřontová) a makrosnímek vzorku 3AN/10822. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímky vláken vzorku 3AN/10822 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vzorek tvořila textilie, jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 10 až 20 µm. Po styku s Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, kopřiva, juta…). Po reakci s roztokem fluoroglucínu nedošlo k celkové barevné změně, pravděpodobně se tedy jedná o len nebo konopí. „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela po směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna lnu. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorky usně 1AN/10598 a 1AN/10820 obsahují třísloviny, jedná se pravděpodobně třísločiněnou useň. Vzorek adheziva 2AN/10599 tvoří směs bílkovin a polysacharidů. Vlákna vzorku papíru 3AN/10600 a 4AN/10823 tvoří hadrovina kontaminovaná ojedinělými vlákny jiného složení. Vozky textilií 2AN/10821 a 3AN/10822 tvoří lýková vlákna, pravděpodobně len.

Fotodokumentace analýzy