| Archivní číslo vzorku | 10756 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1DV |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1373 |
| Místo | Přerov, Muzeum Komenského |
| Objekt | BIBLE KRALICKÁ, res. Válková |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 1DV; 10756; ne; vlákna usňového pokryvu; určení druhu činění usně; OM, roztok FeCl3. 2DV; 10757; vazba knihy; ne; motouz; vlákninového složení; OM, Herzbergovo č., fluoroglucín, „stáčecí“ test. 3DV; 10758; knižní blok; ne; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14. 3. 2022 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2022_4 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 1DV/10756 vlákna usňového pokryvu Lokalizace: Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Diana Valková) a makrosnímek vzorku 1DV/10756. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Důkaz přítomnosti tříslovin - optická mikroskopie Makrosnímek vzorku 1DV/10756 po reakci s roztokem chloridu železitého (vlevo) a makrosnímek standardu (vpravo). Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30x. Vyhodnocení Hnědá vlákna vzorku usně 1DV/10756 reagovala ztmavnutím na přítomnost chloridu železitého. Vzorek obsahuje třísloviny. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorek usně 1DV/10597 obsahuje třísloviny, mělo by se jednat o třísločiněnou useň. Vzorek textilie 2DV/10757 tvoří lýková vlákna, nejspíše konopí. Vzorky papírové podložky 3DV/10758 je tvořen hadrovinou.

Fotodokumentace analýzy