| Archivní číslo vzorku | 10757 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2DV |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1374 |
| Místo | Přerov, Muzeum Komenského |
| Objekt | BIBLE KRALICKÁ, res. Válková |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 1DV; 10756; ne; vlákna usňového pokryvu; určení druhu činění usně; OM, roztok FeCl3. 2DV; 10757; vazba knihy; ne; motouz; vlákninového složení; OM, Herzbergovo č., fluoroglucín, „stáčecí“ test. 3DV; 10758; knižní blok; ne; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14. 3. 2022 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2022_4 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 2DV/10757 motouz Lokalizace: šití knihy Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Diana Valková) a makrosnímek vzorku 2DV/10757. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku 2DV/10757 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle. V roztoku fluoroglucínu fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 10, 20x. Vyhodnocení Vzorek tvořila textilie, jejíž jednotlivá vlákna mají viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 10 až 20 µm. Po styku s Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, kopřiva, juta…). Po reakci s roztokem fluoroglucínu nedošlo k celkové barevné změně, pravděpodobně se tedy jedná o len nebo konopí. „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela proti směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna konopí. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorek usně 1DV/10597 obsahuje třísloviny, mělo by se jednat o třísločiněnou useň. Vzorek textilie 2DV/10757 tvoří lýková vlákna, nejspíše konopí. Vzorky papírové podložky 3DV/10758 je tvořen hadrovinou.

Fotodokumentace analýzy