| Archivní číslo vzorku | 10758 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 3DV |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1375 |
| Místo | Přerov, Muzeum Komenského |
| Objekt | BIBLE KRALICKÁ, res. Válková |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 1DV; 10756; ne; vlákna usňového pokryvu; určení druhu činění usně; OM, roztok FeCl3. 2DV; 10757; vazba knihy; ne; motouz; vlákninového složení; OM, Herzbergovo č., fluoroglucín, „stáčecí“ test. 3DV; 10758; knižní blok; ne; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14. 3. 2022 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2022_4 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 3DV/10758 papír Lokalizace: knižní blok Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Diana Valková) a makrosnímek vzorku 3DV/10758. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku 5DV/10760 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vlákna vzorku se po reakci s Herzbergovím činidlem zbarvila do vínově červena, jedná se tedy o hadrovinu. Pozorovaná vlákna mají znaky typické pro lýková vlákna (len, konopí, kopřiva…) – kolénka. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorek usně 1DV/10597 obsahuje třísloviny, mělo by se jednat o třísločiněnou useň. Vzorek textilie 2DV/10757 tvoří lýková vlákna, nejspíše konopí. Vzorky papírové podložky 3DV/10758 je tvořen hadrovinou.

Fotodokumentace analýzy