| Archivní číslo vzorku | 10759 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 4DV |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1376 |
| Místo | Chrudim, Muzejní knihovna |
| Objekt | NEMECKÝ PRÁVNY PROCES Z ROKU 1530 |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 4DV; 10759; ne; vlákna usňového pokryvu; určení druhu činění usně; OM, roztok FeCl3. 5DV; 10760; knižní blok; ne; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1530 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14. 3. 2022 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2022_5 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 4DV/10759 vlákna usňového pokryvu Lokalizace: Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Diana Valková) a makrosnímek vzorku 4DV/10759. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Důkaz přítomnosti tříslovin - optická mikroskopie Makrosnímek vzorku 4DV/10759 po reakci s roztokem chloridu železitého (vlevo) a makrosnímek standardu (vpravo). Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30x. Vyhodnocení Hnědá vlákna vzorku usně 4DV/10759 reagovala ztmavnutím na přítomnost chloridu železitého. Vzorek obsahuje třísloviny. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorek usně 4DV/10759 obsahuje třísloviny, nejspíše se jedná o třísločiněnou useň. Vzorky papírové podložky 5DV/10760 je tvořen hadrovinou.

Fotodokumentace analýzy