| Archivní číslo vzorku | 10760 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 5DV |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1377 |
| Místo | Chrudim, Muzejní knihovna |
| Objekt | NEMECKÝ PRÁVNY PROCES Z ROKU 1530 |
| Místo odběru popis | Vzorek; Identifik. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. 4DV; 10759; ne; vlákna usňového pokryvu; určení druhu činění usně; OM, roztok FeCl3. 5DV; 10760; knižní blok; ne; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu | 1530 |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14. 3. 2022 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2022_5 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 5DV/10760 papír Lokalizace: knižní blok Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie Diana Valková) a makrosnímek vzorku 5DV/10760. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Identifikace vláken - optická mikroskopie Snímek vláken vzorku 5DV/10760 v Herzbergově činidle. Fotografováno na optickém mikroskopu Nikon ECLIPSE LV100 při zvětšení na mikroskopu 50x, 100x a 200x v bílém procházejícím světle. Vyhodnocení Vlákna vzorku 5DV/10760 papírové podložky se po styku s Herzbergovým činidlem zbarvila do vínově červena. Toto zbarvení je typické pro vlákna hadroviny. Pozorovaná vlákna mají znaky typické pro lýková vlákna (len, konopí, kopřiva…) – kolénka. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorek usně 4DV/10759 obsahuje třísloviny, nejspíše se jedná o třísločiněnou useň. Vzorky papírové podložky 5DV/10760 je tvořen hadrovinou.

Fotodokumentace analýzy