| Archivní číslo vzorku | 10629 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | EV3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1380 |
| Místo |  |
| Objekt | Kniha JÁDRO NAUČENÍ KŘESŤANSKÉHO, res. Vrbová |
| Místo odběru popis | Vzorek; Ident. číslo vzorku; Místo odběru; Povrch. úprava; Stručný popis; Cíl analýzy; Analýza. EV1; 10627; pokryv, horní hlavice; ne; useň; určení druhu činění usně; OM, roztok FeCl3. EV2; 10628; šití knižního bloku; ne; nit; vlákninového složení; OM, Herzbergovo čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. EV3; 10629; střední vaz; ne; motouz; vlákninového složení; OM, Herzbergovo čin., fluoroglucín, „stáčecí“ test. EV4; 10630; vysprávka; ne; papír; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo. EV5; 10631; přilepení vysprávky; ne; adhezivum; analýza materiálu; OM, FTIR. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Kniha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 16. 12. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_33 |

Výsledky analýzy

Vyhodnocení Vzorek tvořila vlákna mající viditelná kolénka, úzký lumen, tloušťku vláken mezi 10 až 30 µm. Po styku s Herzbergovým činidlem došlo k zrůžovění vláken. Tyto znaky jsou typické pro lýková vlákna (například len, konopí, kopřiva, juta…). Po reakci s roztokem fluoroglucínu nedošlo k celkové barevné změně, pravděpodobně se tedy jedná o len nebo konopí. „Stáčecí“ test – vlákna vzorku se při vysoušení otáčela proti směru hodinových ručiček, mělo by se tedy jednat o vlákna konopí. ## Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení Vzorek usně EV1/10627 obsahuje třísloviny – pravděpodobně se jedná o třísločiněnou useň. Vzorky EV2/10628 a EV3/10629 tvoří textilie z lýkových vlákna, EV2/10628 je pravděpodobně na bázi lnu a EV3/10629 je pravděpodobně na bázi konopí. Vzorek EV4/10630 papírové podložky je tvořen vlákny hadroviny. Vzorek adheziva EV5/10631 tvoří směs bílkovin a polysacharidů.

Fotodokumentace analýzy