|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku** | 3 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databáze** | 1385 |
| **Místo** | Rajhrad, Kostel sv. Petra a Pavla, Kaple P.M. |
| **Objekt** | Interiér JEŽÍŠ PŘED PILÁTEM |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Popis / zadání** | **Foto** | | 1 | Tmel a retuš v místě sešívání plátna v pravém dolním rohu |  | | 2 | Tmavo-modrá draperie v úrovni kolenou Krista |  | | 3 | Červená draperie – plášť Piláta v úrovni jeho pravého boku |  | | 4 | Světlá, šedo-hnědá draperie - roucho Krista vedle sešívání plátna |  | | 5 | Rubová strana – vlákna textilní podložky |  | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Nástěnná malba |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Omítka |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Bayer Karol, Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 30. 3. 2018 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2018\_4 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vzorek 3**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 3 | Červená draperie – plášť Piláta v úrovni jeho pravého boku |  |  |  |  | | --- | --- | | Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x | Nábrus, excitace UV-světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x | | Nábrus, excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x | Nábrus REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů |  |  |  | | --- | --- | | Číslo  vrstvy | Popis vrstvy | | 4 | Nažloutlá transparentní vrstva – lak na bázi přírodních pryskyřic (nanesený ve dvou vrstvách) | | 3 | Červená vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, rumělku, mínium, příměs červeného okru a horské křídy; pojivo je podobné jako v modré barevné vrstvě (3) ve vzorku 2 - obsahuje vysychavý olej a příměs přírodní pryskyřice | | 2 | Červená podkladová vrstva – obsahuje červený okr, příměs olovnatého pigmentu (pravděpodobně mínium) | | 1 | Nažloutlá transparentní vrstva – obsahuje bílkoviny | | 0 | Textilní podložka | |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |