| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databáze | 1389 |
| Místo | Rajhrad, Kostel sv. Petra a Pavla, Kaple P.M. |
| Objekt | ŠTUKOVÁ VÝZDOBA |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto | Vzorek; Popis / zadání; Foto. 1; Lizénový rámec klenby (STRATIGRAFIE: štuk, primární barevnost, olivově zelená, modro šedá? okr a světly okr).. Složení světlé hnědočervené vrstvy – zastoupeni pigmentů.. 2; Štuk s barevnou povrchovou úpravou (STRATIGRAFIE: štuk narůžovělý, primární barevnost načervenalá, možná kontaminace vzorku předchozím zásahem – zlacení na olejový podklad). Cílem analýz vzorků je poskytnout víc informací o primární vrstvě (pigmenty, pojivo). 3; Výplň lizénového rámce. (STRATIGRAFIE: štuk, primární barevnost, modro šedá? světlý okr) Cílem analýz vzorků je poskytnout víc informací o primární vrstvě (pigmenty, pojivo).. 4; Štuková výzdoba klenby – pozlacená. (STRATIGRAFIE: štuk, klihovo - křídový podklad, zlacení patrně na poliment (červená hlinka), sekundární vrstva křídového podkladu a zlacení na olejový podklad přibarvený do žluta). Cílem analýz vzorku je poskytnout víc informací/potvrdit předpoklad o primární vrstvě zlacení, jedná se o poliment?. 5; Intonaco (sádrové gesso podklad pro leštěnou běl). 6; Andílek. stratigrafie barevných vrstev. 7; Původní zlacení. Určení typu zlacení. 8. Určení typu pojiva. 9; Štuk s olejovou vrstvou. 10; Sekundární souvrství zlacení na záři. |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol, Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 30. 3. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_7 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 2 ### 2; ### Štuk s barevnou povrchovou úpravou (STRATIGRAFIE: štuk narůžovělý, primární barevnost načervenalá, možná kontaminace vzorku předchozím zásahem – zlacení na olejový podklad) ### Cílem analýz vzorků je poskytnout víc informací o primární vrstvě (pigmenty, pojivo). Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x; Nábrus, excitace UV-světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x. Nábrus, excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x; Nábrus REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů. Číslo vrstvy; Popis vrstvy. 4; Nažloutlá transparentní vrstva – lak na bázi přírodních pryskyřic (nanesený ve dvou vrstvách; pozitivní důkazy na přírodní pryskyřice - mikrochemický důkaz podle Storch-Morawskiho i histochemické vybarvení roztokem barviva alkanna). 3; Modrá vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, pruskou modř (pravděpodobně sráženou na substrát – oxid/hydroxid hlinitý), příměs horské křídy (mletý vápenec), příměs jemnozrnné uhlíkaté černě; pojivo obsahuje vysychavý olej a příměs přírodní pryskyřice (pozitivní důkazy na vysychavé oleje i přírodní pryskyřice - mikrochemický důkaz podle Storch-Morawskiho a mikrochemický důkaz na alkalické zmýdelnění i přítomnost glycerolu). 2; Červená podkladová vrstva – obsahuje červený okr, příměs olovnatého pigmentu (pravděpodobně mínium). 1; Nažloutlá transparentní vrstva – obsahuje bílkoviny (pozitivní důkaz na bílkoviny - na pyrolové deriváty i histochemické vybarvení na bílkoviny s roztokem barviva Ponceau S). 0; Textilní podložka.

Fotodokumentace analýzy