| Archivní číslo vzorku | 10031 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1401 |
| Místo původu zkoumaného díla (obec) | Slavonice |
| Objekt | Měšťanský dům náměstí Míru čp. 480 Interiér, sál v prvním patře domu |
| Místo odběru popis | Původní omítka pod iluzivní architekturou (pod černým pásem/pruhem), spodní část východní stěny |
| Místo odběru foto | Vzorek; Místo odběru; Foto. 1 (10028); Původní omítka pod iluzivní architekturou (pod černým pásem/pruhem), spodní část východní stěny. 2 (10029); Šedohnědá původní barevná vrstva, horní část výjevu, postava Krista (obličej), východní stěna. 3 (10030); Červený rám s detailem ztmavnuté původní barevné vrstvy, levá horní část výjevu, západní stěna. 4 (10031); Tmavozelená a světlozelená původní barevná vrstva, keř ve střední části výjevu, západní stěna. |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace díla | Polovina 16. století |
| Zpracovatel analýzy | Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Určení složení omítky (typ pojiva a kameniva) Stanovení zrnitosti kameniva |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2020_1 |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 17.04.2020 |

Výsledky analýzy

Vzorek č. 4 (10031) 4 (10031); Tmavozelená a světlozelená původní barevná vrstva, keř ve střední části výjevu, západní stěna. Bílé dopadající světlo, omítka s nátěry, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Bílé dopadající světlo, omítka s nátěry, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x. Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů; Mikrofoto REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů. Popis a složení vrstev Číslo vrstvy; Popis a složení vrstvy. 3; Tenká tmavozelená vrstva – obsahuje přírodní malachit a příměs částic vápence / dolomitu (pravděpodobně součást přirozeného znečištění malachitu) *. 2; Velmi tenká tmavošedá ž černá vrstva – obsahuje uhlíkatou čerň *. 1; Bílý nátěr – vápenný nátěr *. 0; Vápenná omítka – pojivem je bílé vzdušné vápno. Na povrchu omítky je místy vytvořené tenká vrstvička uhličitanu vápenatého. Další vrstva (vápenný nátěr) byla nanesena pravděpodobně až po zatvrdnutí nebo částečném zatvrdnutí omítky.. V barevných vrstvách (nebylo možné od sebe oddělit) - pozitivní důkaz na přítomnost bílkovin (důkaz na pyrolové deriváty; důkaz na sulfidicky vázanou síru); pozitivní důkaz na přítomnost fosforu; přítomnost dalších pojiv nebyla prokázána.

Fotodokumentace analýzy