| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | CP1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databáze | 1402 |
| Místo | Pardubice |
| Objekt | Památník Pietního místa Zámeček v Pardubicích, nápisová deska z kameninových dlaždic |
| Místo odběru popis | Vzorek; Místo odběru. CP1; Povrch dlaždice. BP1; Barevné vrstvy nápisu. KS1; Světlý výkvět na povrchu dlaždice. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Dlaždice |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kamenina |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Výstavba a určení typu úpravy povrchu keramické dlaždice Výstavba a složení barevných vrstev v písmenech nápisu na dlaždici Identifikace výkvětu na povrchu dlaždice. |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2020_11 |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 31.05.2020 |

Výsledky analýzy

Vzorek CP1 Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail povrchu; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail matrix dlaždice. Popis a složení vrstev Číslo vrstvy; Popis a složení vrstvy. 1; Tmavá, červenohnědá silikátová glazura nanesená ve 2 až 3 vrstvách. Tmavá červenohnědá barevnost je důsledkem obsahu oxidů Fe a malou příměsí oxidů Ni. Obsah oxidů Fe a Ni je v jednotlivých vrstvách odlišný. Vrstvy jsou vzájemně dobře propojené a poměrně slinuté.. 0; Světlá, silikátová keramika, obsahuje hlavně sloučeniny Si-Al, nízký obsah příměsí, matrix je poměrně kompaktní s nižší pórovitostí.

Fotodokumentace analýzy