| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | KS1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databáze | 1404 |
| Místo | Pardubice |
| Objekt | Památník Pietního místa Zámeček v Pardubicích, nápisová deska z kameninových dlaždic |
| Místo odběru popis | Vzorek; Místo odběru. CP1; Povrch dlaždice. BP1; Barevné vrstvy nápisu. KS1; Světlý výkvět na povrchu dlaždice. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Dlaždice |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kamenina |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Výstavba a určení typu úpravy povrchu keramické dlaždice Výstavba a složení barevných vrstev v písmenech nápisu na dlaždici Identifikace výkvětu na povrchu dlaždice. |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2020_11 |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 31.05.2020 |

Výsledky analýzy

Vzorek KS1 KS1; Světlý výkvět/povlak na povrchu dlaždice. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, označení vybrané plochy pro prvkovou analýzu (EDS spektrum 1); REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, označení vybrané plochy pro prvkovou analýzu (EDS spektrum 2). EDS spektrum 1; EDS spektrum 2. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, označení vybrané plochy pro prvkovou analýzu (EDS spektrum 3); REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, označení vybrané plochy pro prvkovou analýzu (EDS spektrum 4). EDS spektrum 3; EDS spektrum 4. Světlé výkvěty resp. povlaky jsou podle výsledků prvkové analýzy tvořeny hlavně vodorozpustnými solemi. Převažují uhličitany a sírany draslíku a sodíku, v malé míře je zastoupený i síran vápenatý. Zdrojem vodorozpustných solí je s nejvyšší pravděpodobností nosná betonová konstrukce nebo spárová cementová malta.

Fotodokumentace analýzy