| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1408 |
| Místo | ### Litomyšl, Šantovo nám. 183, Kostel Povýšení sv. Kříže |
| Objekt | Závěsný obraz PŘIJMUTÍ KŘÍŽE (II. zastavení křížové cesty), autor JOSEF CEREGHETTI, 1773 |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis; Foto. 1; Retuš v místě sešívání plátna nad křížem. 2; Tmavo-modrá draperie v úrovni kolenou Krista. 3; Světle-modrá draperie v úrovni kolenou Krista. 4; Červená draperie pod loktem vojáka. 5; Rubová strana – vlákna textilní podložky. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Malba na plátně |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Textilní podložka |
| Datace objektu | 1773 |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Stratigrafie barevných vrstev. Identifikace pigmentů v barevných vrstvách. Identifikace typu pojiva. |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_5 |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 30.03.2018 |

Výsledky analýzy

Vzorek 4 ### 4; ### Červená draperie pod loktem vojáka. Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus, excitace UV-světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Nábrus, excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů. Číslo vrstvy; Popis vrstvy. 4; Tenká nažloutlá transparentní vrstva – lak na bázi přírodních pryskyřic (nanesený ve dvou vrstvách). 3; Sytě červená vrstva – obsahuje rumělku, mínium, příměs olovnaté běloby, červeného okru a horské křídy; pojivo je podobné jako v modrých barevných vrstvách ve vzorcích 2 a 3 - obsahuje vysychavý olej a příměs přírodní pryskyřice. 2; Červená podkladová vrstva – obsahuje červený okr, příměs olovnatého pigmentu (pravděpodobně mínium), má stejné složení jako červená podkladová vrstva ve vzorku 2 a 3. 1; Hnědá podkladová vrstva – obsahuje okry, malou příměs olovnatého pigmentu (pravděpodobně olovnatá běloba) a ojediněle částice uhlíkaté černě.

Fotodokumentace analýzy