| Archivní číslo vzorku | 5643 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 141 |
| Místo | Cerekvice nad Loučnou |
| Objekt | Kostel sv. Václava |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. Vz. č. 1 (5643); zlatá vrstva. Vz. č. 2 (5644); bronzová vrstva. Vz. č. 3 (5645); fialková. Vz. č. 4 (5646); modrozelená. Vz. č. 5 (5647); olivově zelená. Vz. č. 7 (5665); (pouze analýza pojiv). |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 8. 9. 2009 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2009_4 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 1 (5643) Obr. č. 1: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 2: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x Obr. č. 3: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x Obr. č. 4:Fotografie z elektronového mikroskopu 1. vrstva; bíle zakalená vrstva s jasně modrými, tmavomodrými, červenými a tmavočervenými zrny REM-EDS: Ca, (Si, Al, Fe) vápenný nátěr s malou příměsí okrů a umělého ultramarínu, ojedinělé částice uhlíkaté černě. 2. vrstva; a) bílo-žlutá vrstva s obsahem oranžových, červených a modrých zrn REM-EDS: Ca, (Si, Al, Fe) vápenný nátěr s obsahem okrů, ojedinělé částice umělého ultramarínu b) bílo-žlutá vrstva s obsahem oranžových, červených a modrých zrn REM-EDS: Ca, (Si, Al, Fe, stopově S) vápenný nátěr s obsahem okrů, ojedinělé částice umělého ultramarínu c) bílo-žlutá vrstva s obsahem oranžových, červených a modrých zrn REM-EDS: Ca, (Si, Al, Fe) vápenný nátěr s obsahem okrů, ojedinělé částice umělého ultramarínu, jedna částice země zelené. 3. vrstva; bílá vrstva REM-EDS: Ca, (Si, Al) vápenný nátěr s malou příměsí okrů. 4. vrstva; bílá vrstvička s čirými zrny a ojedinělými světle modrými zrnky REM-EDS: Ba, S, Zn, (Ca) směs barytové a zinkové běloby. 5. vrstva; transparentní nahnědlá podkladová vrstva pod zlacením REM-EDS:organika, difúzní Pb, Pb-Cr obsahuje pravděpodobně malou příměs chromové žluti, příměs Pb-sikativu. 6. vrstva; zlatolesklá folie REM-EDS: Au zlatá folie. Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin; Důkaz gum. Vzorek č. 5 (5647); ++; +; ++. Vzorek č. 7 (5665); ++; -; -. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -. Závěr: Na základě analýzy organických pojiv byla v případě vzorku č.7 zjištěna přítomnost vysýchavých olejů, což dokládá užití olejových popř. vosko-olejových barev. U vzorku č.5 byla chemickou analýzou potvrzena přítomnost značného množství olejů, které je s největší pravděpodobností obsaženo ve starší barevné vrstvě a odpovídá tak i analýzám ze vzorků bez pozdějších barevných úprav (viz vz. č.7). Pozdější barevná úprava je jiného charakteru. Dle chemické analýzy je možno usuzovat na techniku malby temperou.

Fotodokumentace analýzy