| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku |  |
| Pořadové číslo karty vzorku v databáze | 1410 |
| Místo | Brno |
| Objekt | Vila Löw-Beer, sokl vily, res. Blažík |
| Místo odběru popis | vzorek byl odebrán zadavatelem, místo odberu je specifikováno v restaurátorské dokumentaci |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Sochařské dílo |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Určení použitého materiálu. |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_31 |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 13.04.2014 |

Výsledky analýzy

Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x; Lomová plocha, REM-SEI, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Lomová plocha, REM-SEI, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x; rozhraní mezi oolitovou částicí (pravá horní část obrázku) a kalcitovou cementací horniny (levá spodní část obrázku); Lomová plocha, REM-SEI, fotografováno při zvětšení mikroskopu 2500x; rozhraní mezi oolitovou částicí (pravá horní část obrázku) a kalcitovou cementací horniny (levá spodní část obrázku). Mikroskopickou analýzou se nepotvrdil původní předpoklad, že sokl byl zhotovený z umělého kamene. Analýza prokázala, že vzorek odebraný ze soklu vily je přírodní kámen – tzv. oolitický vápenec. Je málo porézní, velmi pevný, obsahující téměř výlučně uhličitan vápenatý. Prostory mezi vápencovými částicemi (oolity) jsou vyplněny krystaly uhličitanu vápenatého. Podle tvaru krystalů lze předpokládat, že cementace mezi oolitovými částicemi i samotné oolitové částice jsou tvořeny kalcitem.

Fotodokumentace analýzy