| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 5 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databáze | 1414 |
| Místo | Brno |
| Objekt | Vila Stiassni, stěny a výpusť bazénu |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | bazén |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | maltovina |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Materiálová analýza vzorku. |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2012_1 |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 26.11.2012 |

Výsledky analýzy

Vzorek 5 VZ. 5; Narušená skladba koruny kratší - východní stěny bazénu. Velmi pevná a soudržná omítkovina šedozelené barvy tvořící prostřední ze třívrstevné skladby obvodové konstrukce bazénu. Její tloušťka kolísá mezi cca 1,5 – 3 cm. Ve stratigrafii označeno jako (5a). Cíl analýzy: materiálová analýza. Mikrofoto v bílém odraženém světle, nábrus, fotografováno při zvětšení 100x; Mikrofoto v bílém odraženém světle, nábrus, fotografováno při zvětšení 200x. Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, nábrus, fotografováno při zvětšení 200x; Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, nábrus, detail s fragmenty slínkových a struskových částic, fotografováno při zvětšení 500x. Makroskopický popis malty: Šedá, nazelenalá, velmi pevná, jemnozrnná malta Výsledky zjednodušené kvantitativní silikátové analýzy: # Stanovovaná složka; Obsah (% hm.). Nerozložitelný podíl (v HCl 1:4); 70,2. Rozložitelný podíl (v HCl 1:4); 29,8. Rozpustný SiO2; 6,7. D (mm); Záchyt (%); Přepad (%). >0,063; 3; 0,0. 0,063; 8,7; 3,0. 0,125; 26,5; 11,7. 0,25; 34,8; 38,3. 0,5; 23,9; 73,1. 1; 3; 97,0. 2; 0; 100,0. 4; 0; 100,0. 8; 0; 100,0. 16; 0; 100,0.. Podle bodové prvkové analýzy základní hmoty pojiva (matrix) pomocí REM-EDS (rastrovací elektronová mikroskopie s energo-disperzním analyzátorem) je pojivem malty vysokohydraulické pojivo. V základní hmotě jsou poměrně časté fragmenty slínkových částic, které svým fázovým složením odpovídají portlandskému cementu a vedle toho i částice vysokopecní strusky. Pojivem malty je s vysokou pravděpodobností vysokopecní cement, který lze podle současného označování zařadit do kategorie CEM III. Jako kamenivo je v maltě použitý jemnozrnný křemenný písek s maximální velikostí zrn do 1 mm. Většinu tvoří zrna velikosti 0,125 až 0,5 mm. Kamenivo je tvořené hlavně zrny křemene a v menší míře i jinými silikáty (např. živce, případně drobné fragmenty silikátových hornin). V základní hmotě byla prokázaná velmi malá příměs částic oxidu chromitého, který byl zřejmě použitý jako zelený pigment a je i příčinou nazelenalé barvy malty.

Fotodokumentace analýzy

Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, úlomek malty; Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, úlomek malty. Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, úlomek malty; Oxid; Obsah (% hm.). MgO; 1,94. Al2O3; 33,24. SiO2; 42,44. K2O; 5,43. CaO; 8,57. Na2O; 3,83. SO3; 1,18. Fe2O3; 3,38. Složení základní hmoty (matrix) vrstvy v přepočtu na oxidy.