| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 6 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databáze | 1415 |
| Místo | Brno |
| Objekt | Vila Stiassni, stěny a výpusť bazénu |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | bazén |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | maltovina |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Materiálová analýza vzorku. |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2012_1 |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 26.11.2012 |

Výsledky analýzy

Vzorek 6 VZ. 6; Narušená skladba koruny kratší - východní stěny bazénu. Velmi pevná a soudržná omítkovina zelené barvy tvořící svrchní ze třívrstevné skladby obvodové konstrukce bazénu. Její tloušťka kolísá mezi cca 1 – 3 cm. Ve stratigrafii označeno jako (5b). Cíl analýzy: materiálová analýza. Mikrofoto v bílém odraženém světle, nábrus, fotografováno při zvětšení 100x; Mikrofoto v bílém odraženém světle, nábrus, fotografováno při zvětšení 200x. Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, nábrus, fotografováno při zvětšení 200x; Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, nábrus, detail s fragmenty slínkových a struskových částic, fotografováno při zvětšení 500x. Makroskopický popis malty: Zelená, velmi pevná, jemnozrnná malta Výsledky zjednodušené kvantitativní silikátové analýzy: # Stanovovaná složka; Obsah (% hm.). Nerozložitelný podíl (v HCl 1:4); 75,3. Rozložitelný podíl (v HCl 1:4); 24,7. Rozpustný SiO2; 5,8. D (mm); Záchyt (%); Přepad (%). >0,063; 3,8; 0,0. 0,063; 2,4; 3,8. 0,125; 26; 6,3. 0,25; 39,4; 32,2. 0,5; 23,1; 71,6. 1; 5,3; 94,7. 2; 0; 100,0. 4; 0; 100,0. 8; 0; 100,0. 16; 0; 100,0.. Podle bodové prvkové analýzy základní hmoty pojiva (matrix) pomocí REM-EDS (rastrovací elektronová mikroskopie s energo-disperzním analyzátorem) je pojivem malty vysokohydraulické pojivo. V základní hmotě jsou poměrně časté fragmenty slínkových částic, které svým fázovým složením odpovídají portlandskému cementu a vedle toho i částice vysokopecní strusky. Pojivo malty je stejné jako ve vzorku 5 - s vysokou pravděpodobností vysokopecní cement. Podle současného označování ho lze zařadit do kategorie CEM III. Malty připravené z vysokopecního cementu mají nízkou porositu a vyšší odolnost vůči agresivnímu prostředí nebo působení solí. Používal a používá se často při výstavbě různých typů nádrží (např. v chemickém průmyslu, čistírny odpadních vod, atd.). Z důvodu vyšší odolnosti a nízké porosity byl patrně záměrně použitý i při výstavbě bazénu ve Vile Stiassni. Jako kamenivo je v maltě použitý jemnozrnný křemenný písek s maximální velikostí zrn do 1 mm. Většinu tvoří zrna velikosti 0,125 až 0,5 mm. Kamenivo je tvořené hlavně zrny křemene a v menší míře i jinými silikáty (např. živce, případně drobné fragmenty silikátových hornin). V základní hmotě byla prokázaná malá příměs částic oxidu chromitého, který byl zřejmě použitý jako zelený pigment a je i příčinou zelené barvy malty. Kromě oxidu chromitého obsahuje malta i příměs barytu (síranu barnatého).

Fotodokumentace analýzy

Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, úlomek malty; Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, úlomek malty. Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, úlomek malty; Oxid; Obsah (% hm.). MgO; 1,94. Al2O3; 33,24. SiO2; 42,44. K2O; 5,43. CaO; 8,57. Na2O; 3,83. SO3; 1,18. Fe2O3; 3,38. Složení základní hmoty (matrix) vrstvy v přepočtu na oxidy.