| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 7 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databáze | 1416 |
| Místo | Brno |
| Objekt | Vila Stiassni, stěny a výpusť bazénu |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | bazén |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | maltovina |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Materiálová analýza vzorku. |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2012_1 |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 26.11.2012 |

Výsledky analýzy

Vzorek 7 VZ. 7; Výpusť bazénu. Glazovaná kachle dna. Bílá keramická kachle s jemnou světlou zelenomodrou glazurou. Nález v odtoku ve výpusti dna. Cíl analýzy: materiálová analýza glazury. Mikrofoto v bílém odraženém světle, nábrus, fotografováno při zvětšení 200x; Mikrofoto v bílém odraženém světle, nábrus, fotografováno při zvětšení 500x. Oxid; Obsah (% hm.). Al2O3; 11,84. SiO2; 14,47. Na2O; 3,00. K2O; 1,37. CaO; 1,48. CuO; 0,60. PbO; 20,83. SnO2; 10,92. ZnO; 32,41. Fe2O3; 3,08. Složení světlezelené glazury keramické dlaždice v přepočtu na oxidy (průměr 10 měření na různých místech glazury); EDS-spektrum světlezelené glazury keramické dlaždice. Glazura použitá na barvení keramických dlaždic odpovídá podle složení nízkotavitelným, olovnatým glazurám (sklům) s vyšším obsahem PbO. Vyšší obsah SnO2 i ZnO lze vysvětlit z důvodu dosažení světlé barvy a opacity glazury. Světlezelená barva je vyvolána přítomností měďnatých sloučenin (v složení glazury přepočteno na CuO).

Fotodokumentace analýzy

Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, úlomek malty; Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, úlomek malty. Mikrofoto, REM-BSE, fotografováno v režimu odražených elektronů, úlomek malty; Oxid; Obsah (% hm.). MgO; 1,94. Al2O3; 33,24. SiO2; 42,44. K2O; 5,43. CaO; 8,57. Na2O; 3,83. SO3; 1,18. Fe2O3; 3,38. Složení základní hmoty (matrix) vrstvy v přepočtu na oxidy.