| Archivní číslo vzorku | 5644 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 142 |
| Místo | Cerekvice nad Loučnou |
| Objekt | Kostel sv. Václava |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. Vz. č. 1 (5643); zlatá vrstva. Vz. č. 2 (5644); bronzová vrstva. Vz. č. 3 (5645); fialková. Vz. č. 4 (5646); modrozelená. Vz. č. 5 (5647); olivově zelená. Vz. č. 7 (5665); (pouze analýza pojiv). |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 8. 9. 2009 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2009_4 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 2 (5644) Obr. č. 5: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x Obr. č. 6: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 7: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 8: Fotografie z elektronového mikroskopu. 1. vrstva; bílá vrstva s příměsí černých, modrých a oranžových zrnek REM-EDS: Ca, stopově Si, Al vápenný nátěr s malou příměsí okrů a umělého ultramarínu, ojedinělé částice uhlíkaté černě. 2. vrstva; bílý nátěr REM-EDS: Ca, stopově Si, Al, Zn vápenný nátěr. 3. vrstva; bílý nátěr REM-EDS: Ca vápenný nátěr s malou příměsí okrů. 4. vrstva; silná bílá vrstva s malou příměsí tmavomodrých zrnek nanesená ve dvou nátěrech REM-EDS: Ca, stopově Si, Al vápenný nátěr s malou příměsí okrů. 5. vrstva; izolační nátěr REM-EDS: Ca, (Si, Al, Fe) izolace, která penetrovala do vrstvy č. 4. 6. vrstva; žlutooranžová vrstvička REM-EDS: organika, (Pb, Ca, Si, Fe), stopově Cr obsahuje pravděpodobně malou příměs chromové žluti, příměs Pb-sikativu. 7. vrstva; zlatolesklá folie - imitace zlacení a) REM-EDS: Cu, Zn; b) REM-EDS: Ca, Si, Al; c) REM-EDS: Cu, Zn dvojnásobné zlacení s tenkou mezivrstvou. Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin; Důkaz gum. Vzorek č. 5 (5647); ++; +; ++. Vzorek č. 7 (5665); ++; -; -. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -. Závěr: Na základě analýzy organických pojiv byla v případě vzorku č.7 zjištěna přítomnost vysýchavých olejů, což dokládá užití olejových popř. vosko-olejových barev. U vzorku č.5 byla chemickou analýzou potvrzena přítomnost značného množství olejů, které je s největší pravděpodobností obsaženo ve starší barevné vrstvě a odpovídá tak i analýzám ze vzorků bez pozdějších barevných úprav (viz vz. č.7). Pozdější barevná úprava je jiného charakteru. Dle chemické analýzy je možno usuzovat na techniku malby temperou.

Fotodokumentace analýzy