|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 4379 |
| **Odběrové číslo vzorku** | STR. 4. |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1422 |
| **Místo** | Bouzov |
| **Objekt** | Polychromovaná pískovcová socha Panny Marie Lurdské z Bouzova |
| **Místo odběru popis** | |  |  | | --- | --- | | **vzorek** | **popis** | | STR.3. (4378) | barevná vrstva - drapérie | | STR.4. (4379) | barevná vrstva - sokl | | STR.2. (4454) | barevná vrstva – růženec | | STR.1. (4455) | barevná vrstva – šála | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Socha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Kámen |
| **Datace objektu** | 20. století |
| **Zpracovatel analýzy** | Ing. Alena Hurtová |
| **Zadání analýzy** | Stratigrafie barevných vrstev |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 21.01.2009 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2009\_16 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Statigrafie barevných vrstev: **Vzorek č. 4379**   |  |  | | --- | --- | | Mikrofoto v bílém dopadajícím světle, fotografováno při zvětšení 100x | | | Mikrofoto po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení 100x | Mikrofoto po excitaci modrým, světlem při fotografováno zvětšení 100x |  |  |  | | --- | --- | | 0. | Hnědá vrstva s bílými a hnědými zrny – mohlo by se jednat o kámen | | 1. | Nesouvislá šedá vrstva s bílými zrny a zinkovou bělobou | | 2. | Rozhraní | | 3. | Červená vrstva s červenými, bílými a transparentními zrny | | 4. | Rozhraní | | 5a. | Světle hnědá vrstva s bílými, transparentními hnědými a červenými zrny a zinkovou bělobou | | 5b. | Hnědá vrstva s bílými, transparentními hnědými a červenými zrny a zinkovou bělobou | | 6. | Rozhraní | | 7. | Světle hnědá vrstva s bílými, transparentními hnědými a červenými zrny a zinkovou bělobou | | 8. | Rozhraní | | 9a. | Šedá vrstva s tmavě modrými, bílými a hnědými zrny pigmentu | | 9b. | Šedá vrstva s tmavě modrými, bílými a hnědými zrny pigmentu | | 10. | Šedá popraskaná vrstva s transparentními zrny | | 11. | Korozní vrstva vrstvy 10 | |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |