| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1443 |
| Místo | České Budějovice |
| Objekt | Kaple kostela Panny Marie Růžencové, malovaný výjev na stropě |
| Místo odběru popis | Malovaný výjev na stropě – roucho Panny Marie |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Stratigrafie barevných vrstev, identifikace pigmentů v barevných vrstvách, identifikace typu pojiva |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 03.12.2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_31 |

Výsledky analýzy

Vz 1 Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus, UV- světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Nábrus REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů; Nábrus REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů, detail vrstev 1 a 2. Číslo vrstvy; Popis vrstvy. 5; Modrá vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý, umělý ultramarín, malou příměs zemitého pigmentu (červený okr) a zinkové běloby. 4; Světlá červená resp. okrově-červená vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý, příměs síranu vápenatého a zemitého pigmentu (červený okr nebo směs okrů), ojediněle zrna umělého ultramarínu a zinkové běloby. 3; Bílá vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý, příměs síranu vápenatého a bílé hlinky, ojediněle zrna umělého ultramarínu, nanesena ve dvou vrstvách (pravděpodobně podklad pod vrstvu 4). 2; Světlá nazelenalá vrstva – obsahuje uhličitan vápenatý (křída, ve vrstvě jsou drobné úlomky mikrofosílií), příměs sádrovce, zemitého pigmentu (země zelená) a ojediněle zrna rumělky. 1; Bílá silnější vrstva (tloušťka 100 až 200 µm) – obsahuje uhličitan vápenatý a příměs síranu vápenatého; pravděpodobně podklad pod malbu – vápenný nátěr nebo stěrka modifikovaný přídavkem sádry; je nanesená ve dvou vrstvách. 0; Světlá, lehce nažloutlá omítka – pojivem je bílé vzdušné vápno, na povrchu omítky je vytvořená kompaktnější vrstvička uhličitanu vápenatého. Lze proto předpokládat, že další vrstvy byly nanášeny až po vytvrdnutí nebo po tzv. zavadnutí omítky. V úlomcích barevné vrstvy byla prokázaná přítomnost bílkovin (důkaz na pyrolové deriváty a test na přítomnost dusíku) a také přítomnost vysychavých olejů (test na alkalické zmýdelnění a důkaz na přítomnost glycerolu). Jednotlivé vrstvy nebylo možné vzájemně oddělit, a proto nelze jednoznačně zjistit, zda se jedná ve vrstvách o kombinované pojivo (tempera) nebo mají jednotlivé vrstvy odlišný typ pojiva.

Fotodokumentace analýzy