| Archivní číslo vzorku | 5647 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 5 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 145 |
| Místo | Cerekvice nad Loučnou |
| Objekt | Kostel sv. Václava |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. Vz. č. 1 (5643); zlatá vrstva. Vz. č. 2 (5644); bronzová vrstva. Vz. č. 3 (5645); fialková. Vz. č. 4 (5646); modrozelená. Vz. č. 5 (5647); olivově zelená. Vz. č. 7 (5665); (pouze analýza pojiv). |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 8. 9. 2009 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2009_4 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 5 (5647) Obr. č. 17: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x Obr. č. 18: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x Obr. č. 19: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Obr.č. 20: Fotografie z elektronového mikroskopu. 1. vrstva; bílá vrstva REM-EDS: Ca, stopově Si, Na, Cl vápenný nátěr, krystal NaCl. 2. vrstva; lazurně bílá vrstva s příměsí jasně modrého pigmentu REM-EDS: Ca, (Si, Al, S, Na) vápenný nátěr s ultramarínem. 3. vrstva; lazurní našedlá vrstva REM-EDS: Ca, stopově Si, Al. 4. vrstva; bílá vrstva REM-EDS: Zn zinková běloba. 5. vrstva; bílá vrstva s černými a tmavofialovými zrnky a příměsí oranžových zrn. 6. vrstva; barevná vrstva-bílý základ s kombinací zeleného, žlutého, černého a oranžového pigmentu REM-EDS: Zn, Si, Ca, S, (Ba, Fe, Al) zinková běloba, barytová běloba, křemenná zrna, uhličitan vápenatý, příměs země zelené. Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin; Důkaz gum. Vzorek č. 5 (5647); ++; +; ++. Vzorek č. 7 (5665); ++; -; -. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -. Závěr: Na základě analýzy organických pojiv byla v případě vzorku č.7 zjištěna přítomnost vysýchavých olejů, což dokládá užití olejových popř. vosko-olejových barev. U vzorku č.5 byla chemickou analýzou potvrzena přítomnost značného množství olejů, které je s největší pravděpodobností obsaženo ve starší barevné vrstvě a odpovídá tak i analýzám ze vzorků bez pozdějších barevných úprav (viz vz. č.7). Pozdější barevná úprava je jiného charakteru. Dle chemické analýzy je možno usuzovat na techniku malby temperou.

Fotodokumentace analýzy