| Archivní číslo vzorku | 5655 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | A/1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 146 |
| Místo | Luhačovice |
| Objekt | Augustiniánský dům, vnější plášť, dekorativní prvky |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. A /1 (5655); červeno-modrá. A /2 (5656); fialková. A /3 (5657); jasně modrá. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Fasáda |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 30. 9. 2009 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2009_5 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. A/1 (5655) Obr. č. 1: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 2: Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 3: UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x Obr. č. 4: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Obr. č. 5:Fotografie z elektronového mikroskopu. modrá část; REM-EDS: Si, Al, Na, S, malé množství Ca umělý ultramarín. křemenná zrna; REM-EDS: Si. prostor mezi křemennými zrny; REM-EDS: Si, Al, Ca, S, Fe, malé množství Na, stopově Ba, S okr a umělý ultramarín, příměs barytové běloby, možná je i příměs bílé hlinky ojediněle se vyskytují také zrna barytu. Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin; Důkaz gum. Vzorek A /1 (5655); -; -; -. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -.

Fotodokumentace analýzy