| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1467 |
| Místo | Cheb |
| Objekt | Kostel sv. Mikuláše, interiér a podvěží jižní věže |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis vzorku a místo odběru; Foto místa odběru. 1; Malta ze spáry mezi kameny jižní stěny přízemí. 2; Omítka vedle románského okna východní stěny výklenku. 3; Malta z klenby nad výklenkem jižní stěny. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | zdivo |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy |  |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 09.07.2014 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_67 |

Výsledky analýzy

Vzorek 1 Malta ze spáry mezi kameny jižní stěny přízemí Makroskopický popis: Malta střední až hrubší zrnitosti, nahnědlé barvy, na povrchu poměrně drolivá. Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; Nábrus, REM-BEI, celek. Nábrus, REM-BEI, celek; Nábrus,REM-BEI, detail porézní základní hmoty. Nábrus, REM-BEI, detail karbonatizované částice vápna s relikty vápence použitého pro pálení vápna (nedostatečně vypálená částice vápna); Nábrus, REM-BEI, mikrostruktura vysoce porézní základní hmoty malty. Výsledky zjednodušené kvantitativní silikátové analýzy: # Stanovovaná složka; Obsah (% hm.); Výpočet poměru míchání*. Nerozložitelný podíl (v HCl 1:4); 70,1; Suchý vápenný hydrát: písek (díly hmotnosti); 1 : 2,9. Rozložitelný podíl (v HCl 1:4); 29,9; Vápenná kaše: písek (díly objemu); 1 : 1,8. Rozpustný SiO2; 0,8. * výpočet vychází ze zjednodušujícího předpokladu, že rozložitelný podíl odpovídá hlavně CaCO3 a pro přepočet na vápennou kaši byl zvolen 50%-ní obsah vody ve vápenné kaši (běžný obsah) Granulometrická analýza kameniva (písku): D (mm); Záchyt. (% hm.); Přepad. (% hm.). >0,063; 3,3; 0,0. 0,063; 4,2; 3,3. 0,125; 10,0; 7,4. 0,25; 14,6; 17,5. 0,5; 19,7; 32,0. 1; 23,3; 51,8. 2; 18,5; 75,1. 4; 6,4; 93,6. 8; 0,0; 100,0. 16; 0,0; 100,0.. Podle prvkové analýzy základní hmoty i částic nerozmíchaného karbonatizovaného vápna pomocí REM-EDX lze předpokládat, že pojivem malty je bílé vzdušné vápno. Jako kamenivo byl použitý křemičitý písek obsahující kromě křemene i další silikátové částice (např. živce, slídu) a drobné horninové úlomky. Distribuce velikosti zrn je široká, nejvyšší podíl tvoří velikosti 0,25 až 2,0 mm. Maximální velikost zrn písku nepřesahuje 8 mm. Kamenivo obsahuje poměrně vysoký podíl jemnozrnných částic velikosti pod 0,125 mm (ca. 17 % hm.) Poměr míchání pojiva a kameniva v přepočtu na suchý vápenný hydrát je podle výsledku analýzy 1 : 2,9 (díly hmotnosti resp. v přepočtu na vápennou kaši (s obsahem 50 % vody) 1 : 1,8 (díly objemu).

Fotodokumentace analýzy