| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1468 |
| Místo | Cheb |
| Objekt | Kostel sv. Mikuláše, interiér a podvěží jižní věže |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis vzorku a místo odběru; Foto místa odběru. 1; Malta ze spáry mezi kameny jižní stěny přízemí. 2; Omítka vedle románského okna východní stěny výklenku. 3; Malta z klenby nad výklenkem jižní stěny. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | zdivo |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy |  |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 09.07.2014 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_67 |

Výsledky analýzy

Vzorek 2 Omítka vedle románského okna východní stěny výklenku Makroskopický popis: Malta střední zrnitosti, nahnědlé barvy, na povrchu poměrně drolivá. Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x; Nábrus, REM-BEI, celek. Nábrus, REM-BEI, celek; Nábrus,REM-BEI, detail porézní základní hmoty. Nábrus,REM-BEI, detail s fragmenty nátěru na povrchu omítky; Nábrus, REM-BEI, detail základní hmoty s karbonatizovanou částicí vápna. Výsledky zjednodušené kvantitativní silikátové analýzy: # Stanovovaná složka; Obsah (% hm.); Výpočet poměru míchání*. Nerozložitelný podíl (v HCl 1:4); 52,5; Suchý vápenný hydrát: písek (díly hmotnosti); 1 : 1,3. Rozložitelný podíl (v HCl 1:4); 47,5; Vápenná kaše: písek (díly objemu); 1 : 0,8. Rozpustný SiO2; 0,9. * výpočet vychází ze zjednodušujícího předpokladu, že rozložitelný podíl odpovídá hlavně CaCO3 a pro přepočet na vápennou kaši byl zvolen 50%-ní obsah vody ve vápenné kaši (běžný obsah) Granulometrická analýza plniva (písku): D (mm); Zachyt. (% hm.); Přepad. (% hm.). >0,063; 1,4; 0,0. 0,063; 1,9; 1,4. 0,125; 2,9; 3,4. 0,25; 7,6; 6,3. 0,5; 22,5; 13,9. 1; 35,8; 36,4. 2; 21; 72,2. 4; 6,9; 93,1. 8; 0; 100,0. 16; 0; 100,0.. Podle prvkové analýzy základní hmoty i částic nerozmíchaného karbonatizovaného vápna pomocí REM-EDX lze i v tomto případě předpokládat, že pojivem omítky je bílé vzdušné vápno. Jako kamenivo byl i v tomto vzorku použitý křemičitý písek obsahující kromě křemene i další silikátové částice (např. živce, slídu) a drobné horninové úlomky. Distribuce velikosti zrn mírně odlišná jako u vzorku 1 a 3, nejvyšší podíl tvoří velikosti 0,5 až 2,0 mm s výraznějším maximem kolem zrn velikosti 1 mm. Maximální velikost zrn písku nepřesahuje 8 mm. Kamenivo obsahuje nižší podíl jemnozrnných částic velikosti pod 0,125 mm jako vzorky 1 a 3 (ca. 6 % hm.) Omítka je bohatá na pojivo, poměr míchání pojiva a kameniva v přepočtu na suchý vápenný hydrát je podle výsledků analýzy 1 : 1,3 (díly hmotnosti resp. v přepočtu na vápennou kaši (s obsahem 50 % vody) 1 : 0,8 (díly objemu). Na povrchu omítky je bílý vápenný nátěr. Je slabě sulfatizovaný (proměna uhličitanu vápenatého na síran vápenatý v důsledku reakce s oxidy síry v ovzduší).

Fotodokumentace analýzy