| Archivní číslo vzorku | 5656 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | A/2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 147 |
| Místo | Luhačovice |
| Objekt | Augustiniánský dům, vnější plášť, dekorativní prvky |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. A /1 (5655); červeno-modrá. A /2 (5656); fialková. A /3 (5657); jasně modrá. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Fasáda |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 30. 9. 2009 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2009_5 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. A/2 (5656) Obr. č. 6: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x Obr. č. 7: Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 8: UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 9:Fotografie z elektronového mikroskopu 1. vrstva; bílá vrstva REM-EDS: Ca, malá příměs Si vrstva uhličitanu vápenatého 1b) křemenné zrno. 2. vrstva; modrá vrstva REM-EDS: Ca, S, Si, Al, stopově Co vrstva obsahuje sádru, příměsí hlinky, pigmentováno kobaltovou modří. 3. vrstva; černá vrstva REM-EDS: Ca, S, Si, Al, Ba, stopově Fe a Co vrstva obsahuje sádru, permanentní (barytovou) bělobu, příměs kobaltové modři. 4. vrstva; modrobílá vrstva REM-EDS: Ti, Ca, S, Na vrstva s obsahem titanové běloby, umělého ultramarínu a trochou sádrovce. 5. vrstva; fialková vrstva (směs modrého a načervenalého pigmentu) REM-EDS: Ca, Si, Al, Na, S, Mg, (Fe) vrstva s obsahem umělého ultramarínu a hlinky.

Fotodokumentace analýzy