| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. 4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1473 |
| Místo | Jaroměřice (Uherčice) |
| Objekt | Obraz KVĚTINOVÉ ZÁTIŠÍ 1, 2, 3 |
| Místo odběru popis | Zátiší 1; Místo odběru; Foto. Vz. 1; modrá, peří na klobouku. Vz. 2; modrá, lupeny květu. Vz. 3; žlutá, lupeny květu. Vz. 4; zelená, tráva. Zátiší 2; Místo odběru; Foto. Vz. 5; jasná červená, lupeny květu. Zátiší 3; Místo odběru; Foto. Vz. 6; tmavá hnědočervená lupeny květu. Vz. 7; modrá, lupeny květu. Vz. 8; světlá modrá, draperie. Vz. 9; pozadí. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Závěsný obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | ## Identifikace pigmentů v barevných vrstvách, identifikace typu pojiva |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 05.12.2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_32 |

Výsledky analýzy

Zátiší 1 / Vz. 4 zelená, tráva REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, fotografie drobného úlomku barevné vrstvy, detektor zpětně odražených elektronů; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, fotografie drobného úlomku barevné vrstvy, detail, detektor zpětně odražených elektronů. Dopadající světlo, úlomky barevné vrstvy i částí papírové podložky. Pigmenty a plniva identifikované v zelené vrstvě: Olovnatá běloba, jemnozrnný měďnatý pigment obsahující chlor (pravděpodobně uměle připravený bazický chlorid měďnatý), příměs auripigmentu a uhličitanu vápenatého. Identifikace typu pojiva: Mikrochemickými reakcemi úlomků vzorku byla prokázaná přítomnost rostlinných gum (důkaz pomocí orcinu). Přítomnost dalších přírodních pojiv nebyla prokázaná - negativní test na přítomnost proteinů (důkaz na pyrolové deriváty), negativní test na přítomnost vysychavých olejů (důkaz na alkalické zmýdelnění).

Fotodokumentace analýzy