| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. 5 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1474 |
| Místo | Jaroměřice (Uherčice) |
| Objekt | Obraz KVĚTINOVÉ ZÁTIŠÍ 1, 2, 3 |
| Místo odběru popis | Zátiší 1; Místo odběru; Foto. Vz. 1; modrá, peří na klobouku. Vz. 2; modrá, lupeny květu. Vz. 3; žlutá, lupeny květu. Vz. 4; zelená, tráva. Zátiší 2; Místo odběru; Foto. Vz. 5; jasná červená, lupeny květu. Zátiší 3; Místo odběru; Foto. Vz. 6; tmavá hnědočervená lupeny květu. Vz. 7; modrá, lupeny květu. Vz. 8; světlá modrá, draperie. Vz. 9; pozadí. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Závěsný obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | ## Identifikace pigmentů v barevných vrstvách, identifikace typu pojiva |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 05.12.2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_32 |

Výsledky analýzy

Zátiší 2 / Vz.5 jasná červená, lupeny květu REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, fotografie drobného úlomku barevné vrstvy, detektor zpětně odražených elektronů; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, fotografie drobného úlomku barevné vrstvy, detail, detektor zpětně odražených elektronů. Šipka označuje místo s tenkým organickým filmem na povrchu vláken papírové podložky. Dopadající světlo, úlomky barevné vrstvy i částí papírové podložky. Pigmenty a plniva identifikované v zelené vrstvě: Jemnozrnná rumělka a mínium (suřík). Pod barevnou vrstvou (viz foto REM-BSE, označeno šipkou) je na papírové podložce lokálně viditelný velmi tenký organický film. Je pravděpodobné, že papírová podložka byla před nanesením barevných vrstev ošetřena izolační vrstvou čistého pojiva.

Fotodokumentace analýzy