| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. 9 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1478 |
| Místo | Jaroměřice (Uherčice) |
| Objekt | Obraz KVĚTINOVÉ ZÁTIŠÍ 1, 2, 3 |
| Místo odběru popis | Zátiší 1; Místo odběru; Foto. Vz. 1; modrá, peří na klobouku. Vz. 2; modrá, lupeny květu. Vz. 3; žlutá, lupeny květu. Vz. 4; zelená, tráva. Zátiší 2; Místo odběru; Foto. Vz. 5; jasná červená, lupeny květu. Zátiší 3; Místo odběru; Foto. Vz. 6; tmavá hnědočervená lupeny květu. Vz. 7; modrá, lupeny květu. Vz. 8; světlá modrá, draperie. Vz. 9; pozadí. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Závěsný obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | ## Identifikace pigmentů v barevných vrstvách, identifikace typu pojiva |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 05.12.2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_32 |

Výsledky analýzy

Zátiší 3 / Vz.9 pozadí, stěr z povrchu vlhkým buničinovým tampónem FTIR-spektrum, film po vyschnutí vodního extraktu vzorku 9. FTIR-spektrum, arabská guma - standard FTIR-spektrum, tragant -standard Identifikace typu pojiva: Mikrochemickými reakcemi odparku vzorku 9 byla prokázaná přítomnost rostlinných gum (důkaz pomocí orcinu). Přítomnost škrobu (negativní důkaz pomocí Lugolova činidla) i proteinů lze vyloučit (negativní důkaz na pyrolové deriváty). FTIR spektrum analyzovaného vzorku má vysokou míru šumu, protože koncentrace pojiva byla ve stěru patrně velmi nízká a film vzniknutý z odparku po extrakci vodou velmi tenký. Přesto je shoda se spektry srovnávacích standardů poměrně dobrá a podle FTIR analýzy lze jako hlavní pojivo maleb určit polysacharidové pojivo (pravděpodobně rostlinné gumy).

Fotodokumentace analýzy