|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 5657 |
| **Odběrové číslo vzorku** | A/3 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 148 |
| **Místo** | Luhačovice |
| **Objekt** | Augustiniánský dům, vnější plášť, dekorativní prvky |
| **Místo odběru popis** | |  |  | | --- | --- | | vzorek | popis | | A /1 (5655) | červeno-modrá | | A /2 (5656) | fialková | | A /3 (5657) | jasně modrá | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Fasáda |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Kolinkeová Blanka |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 30. 9. 2009 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2009\_5 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení:**  **Vzorek č. A/3 (5657)**    Obr. č. 10: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x.    Obr. č. 11: Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x.    Obr. č. 12: UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x.    Obr. č. 13:Fotografie z elektronového mikroskopu   |  |  | | --- | --- | | 0. vrstva | silná hnědobílá vrstva  REM-EDS: Ca, Si  vápenná omítka s křemenným pískem | | 1. vrstva | modrá vrstva  REM-EDS: Ca, S, (Si, Al, Na)  vrstva s obsahem umělého ultramarínu a sádry | |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |