| Archivní číslo vzorku | 5657 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | A/3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 148 |
| Místo | Luhačovice |
| Objekt | Augustiniánský dům, vnější plášť, dekorativní prvky |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. A /1 (5655); červeno-modrá. A /2 (5656); fialková. A /3 (5657); jasně modrá. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Fasáda |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 30. 9. 2009 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2009_5 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. A/3 (5657) Obr. č. 10: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 11: Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 12: UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 13:Fotografie z elektronového mikroskopu 0. vrstva; silná hnědobílá vrstva REM-EDS: Ca, Si vápenná omítka s křemenným pískem. 1. vrstva; modrá vrstva REM-EDS: Ca, S, (Si, Al, Na) vrstva s obsahem umělého ultramarínu a sádry.

Fotodokumentace analýzy