| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | VZ5 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1489 |
| Místo | Litomyšl |
| Objekt | Zámek, Panská zahrada, Výklenková kaple sv. Metoděje |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis vzorku; Místo odběru vzorku; Zadání (cíl průzkumu). S1; Vrtná moučka z pískovce; Sokl levý pilastr nad terénem 110 cm hloubka odběru vzorku 0-1cm; Určení obsahu vodorozpustných solí, vlhkost. S2; Vrtná moučka z pískovce; Sokl levý pilastr nad terénem 110 cm hloubka odběru vzorku 3-5 cm; Určení obsahu vodorozpustných solí, vlhkost. S3; Vrtná moučka z pískovce; Sokl levý pilastr nad terénem 110 cm hloubka odběru vzorku 8-10 cm; Určení obsahu vodorozpustných solí, vlhkost. S4; Vrtná moučka z pískovce; Sokl levý pilastr nad terénem 320 cm hloubka odběru vzorku 0-1cm; Určení obsahu vodorozpustných solí, vlhkost. S5; Vrtná moučka z pískovce; Sokl levý pilastr nad terénem 320 cm hloubka odběru vzorku 3-5 cm; Určení obsahu vodorozpustných solí, vlhkost. S6; Vrtná moučka z pískovce; Sokl levý pilastr nad terénem 614 cm hloubka odběru vzorku 0-1cm; Určení obsahu vodorozpustných solí, vlhkost. S7; Vrtná moučka z pískovce; Sokl levý pilastr nad terénem 614 cm hloubka odběru vzorku 3-5 cm; Určení obsahu vodorozpustných solí, vlhkost. KP1; Souvrství povrchových vrstev s pískovcovým podkladem; Okrový nátěr na kameni oblouku orámování niky pravá strana; Stratigrafie a složení povrchových úprav. KP2; Souvrství povrchových vrstev s pískovcovým podkladem; Šedý nátěr na tmelu orámování niky vedle hlavice pilastru pravá strana; Stratigrafie a složení povrchových úprav. KP3; Souvrství povrchových vrstev s pískovcovým podkladem; Šedý nátěr na kameni pilastr vevnitř niky vedle hlavice levá strana; Stratigrafie a složení povrchových úprav. KP4; Souvrství povrchových vrstev s pískovcovým podkladem; Zlacení nápisu nad nikou.; Stratigrafie a složení povrchových úprav. KP5; Souvrství povrchových vrstev s pískovcovým podkladem; Souvrství omítky niky a povrchové úpravy; Stratigrafie a složení povrchových úprav. KP6; Souvrství povrchových vrstev s pískovcovým podkladem; Zlacení nápisu na spodní části soklu.; Stratigrafie a složení povrchových úprav. VZ1; Souvrství povrchových vrstev s vápencovým podkladem; Metoděj draperie u levé ruky; Stratigrafie a složení povrchových úprav. VZ2; Souvrství povrchových vrstev s vápencovým podkladem; Metoděj draperie u levé ruky; Stratigrafie a složení povrchových úprav. VZ3; Souvrství povrchových vrstev s vápencovým podkladem; Metoděj, rytá linie na okraji výjevu v střední části štítu, zbarvení do zelena; Stratigrafie a složení povrchových úprav. VZ4; Souvrství povrchových vrstev s vápencovým podkladem; Metoděj, rytá linie na okraji výjevu v dolní části štítu, zbarvení do zelena; Stratigrafie a složení povrchových úprav. VZ5; Souvrství povrchových vrstev s vápencovým podkladem; Metoděj, povrch draperie za pravým ramenem; Stratigrafie a složení povrchových úprav. |
| Místo odběru foto | Vzorek; Foto – celek; Foto – detail. S 1-3. S 4-5. S 6-7. KP 1. KP 2. KP 3. KP 4. KP 5. KP 6. VZ 1. VZ 2. VZ 3. VZ 4. VZ 5. |
| Typ díla | Fasáda |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | ## Stratigrafie a složení povrchových úprav |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 15.06.2020 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2020_12 |

Výsledky analýzy

1. Povrchové úpravy VZ5; Souvrství povrchových vrstev s vápencovým podkladem; Metoděj, povrch draperie za pravým ramenem; Stratigrafie a složení povrchových úprav. Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Excitace modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů. REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů; REM-BSE, rastrovací elektronový mikroskop, detektor zpětně odražených elektronů, detail povrchu s mikritovou strukturou vápence. Číslo vrstvy; Popis a složení vrstvy. 0; Kámen – jemně-krystalický vápenec s mikritovou strukturou (převažuje tzv. mikrit, velmi jemnozrnná forma kalcitu), částečně sulfatizovaný (proměna uhličitanu na síran vápenatý), na povrchu nejsou zachovány žádné povrchové úpravy.

Fotodokumentace analýzy