| Archivní číslo vzorku | 8817 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1494 |
| Místo | Bystřice pod Hostýnem |
| Objekt | Zámek, dvoukřídlé barokní dveře |
| Místo odběru popis | ### povrchové úpravy Vzorek 1 (8817), vnější strana dveří Vzorek; Popis. 1 (8817); vnější strana dveří. 2 (8816); vnitřní strana dveří. |
| Místo odběru foto | Barokní dveře, vnější strana Vz. 1; Sonda na vnější straně dveří. Barokní dveře, vnitřní strana Vz. 2; Barokní dveře, vnitřní strana, detail. |
| Typ díla | Barevná vrstva |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Dřevo |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | ## statigrafie barevných vrstev, identifikace pigmentů v barevných vrstvách, identifikace typu pojiva v barevných vrstvách |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 13.09.2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_33 |

Výsledky analýzy

Vzorek 1 (8817) vnější strana dveří Barokní dveře, vnější strana; Sonda na vnější straně dveří. Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; Nábrus, UV- světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů. Číslo vrstvy; Popis vrstvy. 9; Tenká hnědá vrstva – obsahuje zemité pigmenty (okry), zinkovou bělobu, permanentní bělobu a příměs jemnozrnného uhličitanu vápenatého. 8; Šedá vrstva – obsahuje bílou hlinku, zinkovou bělobu, uhlíkatou čerň a malou příměs permanentní běloby. 7; Hnědočervená vrstva – obsahuje zemité pigmenty (okry), olovnatou bělobu, příměs jemnozrnného uhličitanu vápenatého, permanentní a zinkové běloby. 6; Hnědočervená vrstva – obsahuje zemité pigmenty (okry), olovnatou bělobu, příměs jemnozrnného uhličitanu vápenatého, permanentní a zinkové běloby. 5; Bílá vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, jemnozrnný uhličitan vápenatý, příměs permanentní a zinkové běloby. 4; Bílá vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, jemnozrnný uhličitan vápenatý, příměs permanentní běloby a malou příměs zinkové. 3; Bílá vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, příměs permanentní běloby, horské křídy a hlinky. 2; Tenká zelená vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, zemitý pigment (zem zelená), příměs permanentní a zinkové běloby, případně i lithopon. 1; Tenká šedá vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, příměs uhlíkaté černi, zemitého pigmentu, jemnozrnný uhličitan vápenatý a malou příměs zinkové běloby. 0; Dřevo, povrch je poměrně drsný a byl před natíráním pravděpodobně ošetřen impregnací organickým pojivem, nebo došlo k částečné penetraci pojiva barevných vrstev do podložky. Hlavním pojivem spodních vrstev je vysychavý olej (pozitivní test na alkalické zmýdelnění a přítomnost glycerolu). Povrch dřeva je poměrně nerovný, drsný. Důvodem může být obnažení povrchu dřeva působení povětrnosti, nebo i mechanické odstranění starších nátěrů. Nejstarší nalezené vrstvy – tenká šedá vrstva (1) a tenká zelená vrstva (2) nelze datovat do období baroka, protože obsahují příměs zinkové běloby. Zinková běloba se začíná používat v širším rozsahu (je komerčně dostupná) až v 30-tých letech 19. století.

Fotodokumentace analýzy