|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1497 |
| **Místo** | Kout |
| **Objekt** | Socha sv. Jan Nepomucký |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vzorek** | **Místo odběru** |
| 1 | Sutana |
| 2 | Rocheta |
| 3 | Almuce |
| 4 | Inkarnát |
| 5 | Inkarnát |
| 6 | Kvadrátek, biret |
| 7 | Inkarnát, ruka |
| 8 | Palma |
| 9 | Vnitřní strana almuce |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | socha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Bayer Karol |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 29. 8. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2014\_37 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vzorek 1 - Sutana**

|  |  |
| --- | --- |
| Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x | Nábrus, REM-BEI |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrstva** | **Popis a složení** |
| 5 | Tenká, nepravidelná, světl,á slabě okrově-hnědá vrstva |
| 4 | Bílá vrstva – obsahuje permanentní a titanovou bělobu |
| 3 | Tenká hnědá vrstva - obsahuje okr a příměs permanentní běloby |
| 2 | Černá nahnědlá vrstva – obsahuje uhlíkatou čerň, příměs okru a permanentní běloby |
| 1 | Šedá, silná vrstva – tenká vrstva tmelu na bázi portlandského cementu |
| 0 | Kámen (pískovec) |

 |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |