|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku** | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1498 |
| **Místo** | Kout |
| **Objekt** | Socha sv. Jan Nepomucký |
| **Místo odběru popis** | |  |  | | --- | --- | | **Vzorek** | **Místo odběru** | | 1 | Sutana | | 2 | Rocheta | | 3 | Almuce | | 4 | Inkarnát | | 5 | Inkarnát | | 6 | Kvadrátek, biret | | 7 | Inkarnát, ruka | | 8 | Palma | | 9 | Vnitřní strana almuce | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | socha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Bayer Karol |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 29. 8. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2014\_37 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vzorek 2 - Rocheta**   |  | | --- | | Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x |  |  |  | | --- | --- | | **Vrstva** | **Popis a složení** | | 5 | Bílá vrstva – obsahuje permanentní a titanovou bělobu | | 4 | Šedá, silná vrstva – tenká vrstva tmelu na bázi portlandského cementu | | 3 | Fragmenty bílé vrstvy – obsahuje olovnatou bělobu | | 2 | Fragmenty okrové vrstvy – obsahuje olovnatou bělobu a žlutý okr | | 1 | Fragmenty bílé vrstvy – obsahuje olovnatou bělobu | | 0 | Kámen (pískovec) | |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |