|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 9 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1505 |
| **Místo** | Kout |
| **Objekt** | Socha sv. Jan Nepomucký |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vzorek** | **Místo odběru** |
| 1 | Sutana |
| 2 | Rocheta |
| 3 | Almuce |
| 4 | Inkarnát |
| 5 | Inkarnát |
| 6 | Kvadrátek, biret |
| 7 | Inkarnát, ruka |
| 8 | Palma |
| 9 | Vnitřní strana almuce |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | socha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Bayer Karol |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 29. 8. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2014\_37 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vzorek 9 – Vnitřní strana almuce**

|  |  |
| --- | --- |
| Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x | Nábrus, REM-BEI |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vrstva** | **Popis a složení** |
| 18 | Modrá, načervenalá vrstva |
| 17 | Červeno-modrá (fialová) vrstva |
| 16 | Světlá, načervenalá vrstva |
| 15 | Tmavo-hnědá vrstva |
| 14 | Červeno-modrá (fialová) vrstva |
| 13 | Světlá, načervenalá vrstva |
| 12 | Světlá, načervenalá vrstva |
| 11 | Světle-okrová, nepravidelná vrstva |
| 10 | Fragmenty světločervené vrstvy |
| 9 | Fragmenty bílé vrstvy |
| 8 | Světlá modrá vrstva |
| 7 | Červená vrstva |
| 6 | Tmavohnědá vrstva |
| 5 | Červená vrstva |
| 4 | Světlá okrová vrstva |
| 3 | Bílá vrstva |
| 2 | Modrá vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, pruskou modř (sráženou pravděpodobně na oxid / hydroxid hlinitý), příměs síranu vápenatého |
| 1 | Bílá vrstva - obsahuje olovnatou bělobu; pojivem je pravděpodobně vysychavý olej\* |
| 0 | Kámen (pískovec) - fragmenty |

\*pozitivní důkaz na přítomnost vysychavých olejů (test na alkalické zmýdelnění a test na přítomnost glycerolu), důkazy na další přírodní pojiva jsou negativní |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |