| Archivní číslo vzorku | 7951 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1507 |
| Místo | Horní Maršov |
| Objekt | Kostel NANEBEVZETÍ P. M. , nástěnná malba |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. 7951; V1, rozhraní mezi modrými vrstvami – přítomnost nečistot. 7952; V2, rozhraní mezi vrstvami, přítomnost nečistot, složení tmavé vrstvy. 7953; V3, složení tmavé/tmavých vrstev – možná alterace pigmentů. 7954; V4, počet modrých vrstev. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 26. 7. 2015 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2015_32 |

Výsledky analýzy

Vzorek 7951 - V1 / rozhraní mezi modrými vrstvami – možná přítomnost nečistot Obr. 1 Optická mikroskopie, bílé světlo. Obr. 2 Optická mikroskopie, UV záření. Obr. 3 Optická mikroskopie, modré světlo. Obr. 4 Elektronová mikroskopie, BSE. Výsledky mikroskopického průzkumu - vzorek 7951 Číslo vrstvy; Popis vrstvy / optická a elektronová mikroskopie. 14.; Nesouvislá modrá vrstva, obsahuje zrna modrého pigmentu homogenní velikosti a ojediněle větší modrá a zelená zrna, průhledná zrna, dále se ve vrstvě ojediněle objevují zóny/částice? s jasnou růžovou luminiscencí v UV záření. 13.; Silnější modrá homogenní vrstva, obsahuje zrna modrého pigmentu podobné velikosti. 12.; Velmi tenká nesouvislá vrstva. 10., 11.; Dvě tenké bílé vrstvy. 9.; Okrová vrstva, nanesená ve dvou krocích. 7., 8.; Světlé vrstvy. 6.; Světlá vrstva s okrovým plnivem. 1.-5.; Bílé vrstvy různé tloušťky, některé tvoří souvrství. Obr. 5 Optická mikroskopie, bílé světlo, nábrus vzorku se všemi vrstvami. Obr. 6, 7 Stereoskopie - dokumentace vzorku z pohledové a spodní strany. Shrnutí: Nebyly zaznamenány žádné charakteristické znaky (např. nečistoty), ze kterých by bylo možné usuzovat, zda modré vrstvy 13 a 14 tvoří souvrství nebo se jedná o samostatné povrchové úpravy. Na spodní straně vzorku se nalézají fragmenty modré vrstvy, pravděpodobně se jedná o zateklou vrstvu 13. Závěr Mikroskopickému průzkumu barevných vrstev byly podrobeny vzorky odebrané z nástěnné malby nacházející se v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově. Vzorky povrchových úprav byly dodány bez základního materiálu, tedy povrchové vrstvy omítky. Ve výsledcích výše jsou uvedeny snímky nábrusů vzorků s popisem stratigrafie povrchových úprav, u vybraných vrstev je uvedeno prvkové složení pigmentů.

Fotodokumentace analýzy