| Archivní číslo vzorku | 7952 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1508 |
| Místo | Horní Maršov |
| Objekt | Kostel NANEBEVZETÍ P. M. , nástěnná malba |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. 7951; V1, rozhraní mezi modrými vrstvami – přítomnost nečistot. 7952; V2, rozhraní mezi vrstvami, přítomnost nečistot, složení tmavé vrstvy. 7953; V3, složení tmavé/tmavých vrstev – možná alterace pigmentů. 7954; V4, počet modrých vrstev. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 26. 7. 2015 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2015_32 |

Výsledky analýzy

Vzorek 7952 - V2 / rozhraní mezi modrými vrstvami – možná přítomnost nečistot Obr. 8 Optická mikroskopie, bílé světlo. Obr. 9 Optická mikroskopie, UV záření. Obr. 10 Optická mikroskopie, modré světlo. Obr. 11 Elektronová mikroskopie, BSE. Výsledky mikroskopického průzkumu - vzorek 7952 Číslo vrstvy; Popis vrstvy, optická a elektronová mikroskopie; Složení vrstvy - elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou SEM/EDX. 15.; Tmavá vrstva, ve spodní části modré částice, obsahuje převážně tmavé částice, hnědo-červené a červeno-žluté zóny, při povrchu modrá až modrozelená zrna; Cu, P (Al, S): pravděpodobně původně modrý měďnatý pigment, z velké části korodovaný, předpokládané korozní zóny a částice jsou převážně složeny ze sloučenin mědi a fosforu, uhličitan vápenatý (křída), síran vápenatý, zejména v horní části ojediněle barytová běloba a syntetický ultramarín, na povrchu vrstva obohacená o síran vápenatý – může se jednat o samostatnou vrstvu, pravděpodobnější je sulfatizace povrchu. 14.; Modrá homogenní vrstva; Ca, Al, Si (Na): uhličitan vápenatý, syntetický ultramarín. cca 1.-13.; Několik bílých vrstev, některé z vrstev jsou jemně pigmentované; Vrstvy neanalyzovány. Obr. 12, 13 Stereoskopie - dokumentace vzorku z pohledové a spodní strany. Shrnutí: Modrá vrstva 14 je probarvená syntetickým ultramarínem. Následuje heterogenní vrstva 15. Ve spodní části vrstvy se nalézá pigment modré barevnosti, střední část je převážně tmavá a při povrchu je přítomná zóna s modrými a nazelenalými částicemi. Povrch vrstvy 15 je pravděpodobně sulfatizován. Vrstva obsahuje měďnatý blíže nespecifikovaný pigment (neobsahuje arsen), který je zejména ve střední části vrstvy korodovaný. Korodované částice a zóny jsou složeny převážně z mědi a fosforu. Nelze rozhodnout, zda jsou vrstvy 14 a 15 samostatnými povrchovými úpravami či souvrstvím Závěr Mikroskopickému průzkumu barevných vrstev byly podrobeny vzorky odebrané z nástěnné malby nacházející se v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově. Vzorky povrchových úprav byly dodány bez základního materiálu, tedy povrchové vrstvy omítky. Ve výsledcích výše jsou uvedeny snímky nábrusů vzorků s popisem stratigrafie povrchových úprav, u vybraných vrstev je uvedeno prvkové složení pigmentů.

Fotodokumentace analýzy