| Archivní číslo vzorku | 7953 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1509 |
| Místo | Horní Maršov |
| Objekt | Kostel NANEBEVZETÍ P. M. , nástěnná malba |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. 7951; V1, rozhraní mezi modrými vrstvami – přítomnost nečistot. 7952; V2, rozhraní mezi vrstvami, přítomnost nečistot, složení tmavé vrstvy. 7953; V3, složení tmavé/tmavých vrstev – možná alterace pigmentů. 7954; V4, počet modrých vrstev. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 26. 7. 2015 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2015_32 |

Výsledky analýzy

Vzorek 7953 - V3 / složení tmavé/tmavých vrstev – možná alterace pigmentů Obr. 14 Optická mikroskopie, bílé světlo. Obr. 15 Optická mikroskopie, UV záření. Obr. 16 Optická mikroskopie, modré světlo. Obr. 17 Elektronová mikroskopie, BSE. Výsledky mikroskopického průzkumu - vzorek 7953. 7/13 Číslo vrstvy; Popis vrstvy, optická mikroskopie; Složení vrstvy - elektronová mikroskopie s prvkovou analýzou SEM/EDX. 7.; Hnědá vrstva; Pb (Ca): blíže nespecifikovaný pigment/pigmenty na bázi sloučenin olova, zejména jeho korozní produkty. 6.; Hnědá vrstva; Ca, Pb, Al, Si (Mg): uhličitan vápenatý, blíže nespecifikovaný pigment/pigmenty na bázi sloučenin olova, zejména jeho korozní produkty. 5.; Světlá/bílá vrstva s ojedinělými zrny modrého pigmentu; Vrstva neanalyzována. 1. – 4.; Okrové až bílé vrstvy; Vrstvy neanalyzovány. Obr. 18, 19 Stereoskopie - dokumentace vzorku z pohledové a spodní strany. Shrnutí: Hnědé vrstvy 6 a 7 obsahují pravděpodobně alterovaný pigment nebo pigmenty na bázi sloučenin olova. Vzhledem k prvkovému složení mohly vrstvy původně obsahovat následující pigmenty nebo jejich směsi: olovnatá běloba, suřík, masikot. Pravděpodobná je alterace na tmavý / hnědý plattnerit. Původní barevnost vrstev nelze určit. Závěr Mikroskopickému průzkumu barevných vrstev byly podrobeny vzorky odebrané z nástěnné malby nacházející se v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově. Vzorky povrchových úprav byly dodány bez základního materiálu, tedy povrchové vrstvy omítky. Ve výsledcích výše jsou uvedeny snímky nábrusů vzorků s popisem stratigrafie povrchových úprav, u vybraných vrstev je uvedeno prvkové složení pigmentů.

Fotodokumentace analýzy