| Archivní číslo vzorku | 7954 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1510 |
| Místo | Horní Maršov |
| Objekt | Kostel NANEBEVZETÍ P. M. , nástěnná malba |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. 7951; V1, rozhraní mezi modrými vrstvami – přítomnost nečistot. 7952; V2, rozhraní mezi vrstvami, přítomnost nečistot, složení tmavé vrstvy. 7953; V3, složení tmavé/tmavých vrstev – možná alterace pigmentů. 7954; V4, počet modrých vrstev. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 26. 7. 2015 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2015_32 |

Výsledky analýzy

Vzorek 7954 - V4 / počet modrých vrstev Obr. 20 Optická mikroskopie, bílé světlo. Obr. 21 Optická mikroskopie, UV záření. Obr. 22 Optická mikroskopie, modré světlo. Obr. 23 Elektronová mikroskopie, BSE. Výsledky mikroskopického průzkumu - vzorek 7954 . Číslo vrstvy; Popis vrstvy, optická a elektronová mikroskopie. 11.?, 12.; Nesouvislá světle modrá vrstva nebo dvě vrstvy, vrstvy obsahují zrna modrého a okrového pigmentu, ojediněle červená zrna. Nelze jednoznačně rozlišit, zda se jedná o souvrství. 10.; Světlá/bílá vrstva s ojedinělými zrny modrého pigmentu, na povrchu nebyly pozorovány nečistoty. 1.-9.; Okrové a bílé vrstvy. Obr. 24 Optická mikroskopie, bílé světlo, detail. Obr. 25, 26 Stereoskopie - dokumentace vzorku z pohledové a spodní strany. Shrnutí: Světlá vrstva 10 obsahuje ojediněle zrna modrého pigmentu. Vzhledem k poměrně malému množství modrého pigmentu však nelze jednoznačně stanovit, zda je její vyznění ve skutečnosti v modrém odstínu nebo se jedná o bílou vrstvu. Vrstvy 11 a 12 jsou spíše souvrstvím než samostatnými povrchovými úpravami. Nelze rozhodnout, zda jsou vrstvy 10 a 11/12 samostatnými povrchovými úpravami či souvrstvím.. Závěr Mikroskopickému průzkumu barevných vrstev byly podrobeny vzorky odebrané z nástěnné malby nacházející se v interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově. Vzorky povrchových úprav byly dodány bez základního materiálu, tedy povrchové vrstvy omítky. Ve výsledcích výše jsou uvedeny snímky nábrusů vzorků s popisem stratigrafie povrchových úprav, u vybraných vrstev je uvedeno prvkové složení pigmentů.

Fotodokumentace analýzy