| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz.4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1512 |
| Místo | Lednice, zámecký areál |
| Objekt | Zděná konstrukce v zámeckém parku |
| Místo odběru popis | Vzorek č.; Místo odběru, popis a zadání:; Místo odběru – foto:. VZ. 3; Místo odběru: plot, sloupek, druhý od brány. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. VZ. 4; Místo odběru: plot druhé pole krycí deska. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. VZ. 5; Místo odběru: plot druhé pole omítky s bosáží. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. VZ. 6; Místo odběru: sloupek plotu, jádrová malta. Zadání: identifikace pojiva malty. VZ. 11; Místo odběru: terasa, fasáda pravý vchod, první bosa, pemrlovaný překryv. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Vz. 15; Místo odběru: terasa, sloupek. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Vz.16; Místo odběru: stěna vedle krápníkové fontány. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Vz.17; Místo odběru: bosa schodiště do skleníku. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Vz.18; Místo odběru: plocha niky u kašny s Rebekou. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Vz.19; Místo odběru: pilíř vedle vchodových dveří do parku. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 9. 2. 2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_34 |

Výsledky analýzy

VZ. 4; Místo odběru: plot druhé pole krycí deska Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Mikrofoto v bílém odraženém světle, nábrus, fotografováno při zvětšení 20x; Mikrofoto v bílém odraženém světle, nábrus, fotografováno při zvětšení 50x. Mikrofoto, REM-BSE, celek; Mikrofoto, REM-BSE, rozhraní horní a spodní vrstvy. Mikrofoto, REM-BSE, rozhraní horní a spodní vrstvy; Mikrofoto, REM-BSE, horní vrstva s fragmenty slínkových částic. Mikrofoto, REM-BSE, horní vrstva s fragmenty slínkových částic; Mikrofoto, REM-BSE, horní vrstva s fragmenty slínkových částic. Mikrofoto, REM-BSE, spodní vrstva; Mikrofoto, REM-BSE, spodní vrstva s fragmenty slínkových částic. Mikrofoto, REM-BSE, spodní vrstva s fragmenty slínkových částic; Mikrofoto, REM-BSE, spodní vrstva s fragmenty slínkových částic. I v tomto případě je malta krycí desky dvouvrstvá. Na spodní světlešedé podkladové vrstvě je nanesená tenká poměrně tenká finální vrstva v síle 1-2 mm. Obě vrstvy jsou velmi pevné. Pojivem spodní vrstvy je portlandský cement. Podle analýzy se jedná zřejmě o raný typ portlandského cementu (poměrně hrubé a také různorodé slínkové částice). Horní tenká okrová vrstva obsahuje prakticky pouze pojivo, kterým je s vysokou pravděpodobností románský cement. Vrstvy jsou dobře propojené a tenká finální vrstva byla nanesená patrně na nezatvrdnutou podkladovou maltu hlavně z estetických důvodů (barevné přizpůsobení dalším částem plotu).

Fotodokumentace analýzy