| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz.15 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1516 |
| Místo | Lednice, zámecký areál |
| Objekt | Zděná konstrukce v zámeckém parku |
| Místo odběru popis | Vzorek č.; Místo odběru, popis a zadání:; Místo odběru – foto:. VZ. 3; Místo odběru: plot, sloupek, druhý od brány. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. VZ. 4; Místo odběru: plot druhé pole krycí deska. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. VZ. 5; Místo odběru: plot druhé pole omítky s bosáží. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. VZ. 6; Místo odběru: sloupek plotu, jádrová malta. Zadání: identifikace pojiva malty. VZ. 11; Místo odběru: terasa, fasáda pravý vchod, první bosa, pemrlovaný překryv. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Vz. 15; Místo odběru: terasa, sloupek. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Vz.16; Místo odběru: stěna vedle krápníkové fontány. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Vz.17; Místo odběru: bosa schodiště do skleníku. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Vz.18; Místo odběru: plocha niky u kašny s Rebekou. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Vz.19; Místo odběru: pilíř vedle vchodových dveří do parku. Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 9. 2. 2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_34 |

Výsledky analýzy

Vz. 15; Místo odběru: terasa, sloupek Zadání: stratigrafie, identifikace pojiva malty. Mikrofoto v bílém odraženém světle, nábrus, fotografováno při zvětšení 20x; Mikrofoto v bílém odraženém světle, nábrus, fotografováno při zvětšení 50x. Mikrofoto, REM-BSE, celek; Mikrofoto, REM-BSE, povrch. Mikrofoto, REM-BSE, detail matrix s různými fragmenty slínkových částic (včetně sklovité „přepálené částice“ v levé horní části obrázku); Mikrofoto, REM-BSE, detail matrix s různými fragmenty slínkových částic (včetně sklovité „přepálené částice“ v levé střední části obrázku). Omítka okrové barvy je velmi pevná a je opět dvouvrstvá. Na jádrové omítce je nanesená poměrně tenká finální vrstva v síle 1-2 mm. Obě vrstvy jsou zase velmi dobře propojeny a mezi nimi není patrné žádné výraznější rozhraní. Finální tenká vrstva byla tedy nanášena na nezatvrdnutou podkladovou omítku. Pojivem obou vrstev je románský cement.

Fotodokumentace analýzy