| Archivní číslo vzorku | 8250 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1521 |
| Místo | Libušín, Pustevny |
| Objekt | ### malovaný záklopový strop, část dochovaná po požáru v r. 2014, Libušín – Pustevny |
| ### Místo odběru popis | Název vzorku; Popis vzorku. Vz1 (8250); tmavá polychromie na tmelu v místě červeného květu. Vz2 (8251); zelená polychromie s částí podkladového dřeva. Vz3 (8252); polychromie z původní květiny s částí podkladového dřeva. Vz4; polychromie z původní květiny (naškrabaná). Vz5; polychromie z původní ho zeleného lístku s částí podkladového dřeva. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Dřevo |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Stratigrafie barevných vrstev, identifikace pigmentů v barevných vrstvách, identifikace typu pojiva v barevných vrstvách |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14.06.2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_35 |

Výsledky analýzy

Název vzorku; Datum odběru; Popis vzorku; Cíl odběru. Vz1 (8250); 3.5.2017; - tmavá polychromie na tmelu v místě červeného květu; - stratigrafie - jedná se o červenou vrstvu se ztmavlým povrchem? - pokud ano, jedná se o původní červenou? (porovnání se vzorkem Vz3). Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus, UV- světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Nábrus, modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů. Číslo vrstvy; Popis vrstvy. -; Tenká nepravidelná vrstvička nečistot; pravděpodobně důsledek požáru. 4; Drobné fragmenty světlé, nažloutlé, částečně transparentní vrstvy (obsahuje hlavně organické pojivo) – pravděpodobně zbytku lakové vrstvy. 3; Sytá oranžově-červená vrstva – obsahuje jemnozrnný uhličitan vápenatý, zemité pigmenty a příměs barytu. -; Lokálně tmavá vrstva – v prasklinách mezi barevnými vrstvami; pravděpodobně důsledek požáru. 2; Červená vrstva – obsahuje jemnozrnný uhličitan vápenatý a červený okr, příměs barytu. 1; Tenká červená vrstva – obsahuje jemnozrnný uhličitan vápenatý a červený okr, příměs barytu. 0; Světlý, nažloutlý jemnozrnný tmel (nebo podklad) – obsahuje jemnozrnný uhličitan vápenatý (pravděpodobně jemně mletý vápenec), příměs hlinky, nanesený pravděpodobně ve dvou vrstvách. Nejstarší dochovaná barevná vrstva v místě odběru je červená.

Fotodokumentace analýzy