| Archivní číslo vzorku | 8251 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1522 |
| Místo | Libušín, Pustevny |
| Objekt | ### malovaný záklopový strop, část dochovaná po požáru v r. 2014, Libušín – Pustevny |
| ### Místo odběru popis | Název vzorku; Popis vzorku. Vz1 (8250); tmavá polychromie na tmelu v místě červeného květu. Vz2 (8251); zelená polychromie s částí podkladového dřeva. Vz3 (8252); polychromie z původní květiny s částí podkladového dřeva. Vz4; polychromie z původní květiny (naškrabaná). Vz5; polychromie z původní ho zeleného lístku s částí podkladového dřeva. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Dřevo |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Stratigrafie barevných vrstev, identifikace pigmentů v barevných vrstvách, identifikace typu pojiva v barevných vrstvách |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14.06.2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_35 |

Výsledky analýzy

Název vzorku; Datum odběru; Popis vzorku; Cíl odběru. Vz2 (8251); 3.5.2017; - zelená polychromie s částí podkladového dřeva - na hnědočerveném lazurním nátěru? - ztmavlý povrch; - stratigrafie - je pod zelenou vrstvou hnědočervený nátěr? (je možné ho materiálově identifikovat – pojítko) - zelený pigment? - je ztmavlý povrch nečistota nebo degradovaný lak z předchozího restaurování? (malba byla údajně na závěr fixována umělou pryskyřicí ředitelnou lihem). Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus, UV- světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Nábrus, modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů. Číslo vrstvy; Popis vrstvy. 3; Světlá, transparentní nažloutlá vrstva - obsahuje hlavně organické pojivo; degradovaná laková vrstva (byla nanesena ve dvou vrstvách). 2; Zelená vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, příměs okru, země zelené, mínia, barytu a zinkové běloby; vrstva obsahuje početné vzduchové bubliny. 1; Tenká, nahnědlá červená vrstva – obsahuje mínium, příměs umbry a malou příměs barytu a zinkové běloby. 0; Dřevo, povrch je nasycený organickým pojivem – pravděpodobně impregnace pod barevné nátěry nebo penetrace pojiva nátěrů do povrchu dřeva. V úlomcích barevných vrstev byla prokázaná přítomnost vysychavých olejů (test na alkalické zmýdelnění a důkaz na přítomnost glycerolu) a přítomnost bílkovin (důkaz na pyrolové deriváty a test na přítomnost dusíku). Tenkou červenou vrstvu (vrstva 1) nebylo možné oddělit od zelené vrstvy (vrstva 2) a proto nelze jednoznačně zjistit zda se jedná ve vrstvách o kombinované pojivo (vysychavý olej – bílkovina) nebo mají jednotlivé vrstvy odlišný typ pojiva.

Fotodokumentace analýzy