| Archivní číslo vzorku | 8252 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1523 |
| Místo | Libušín, Pustevny |
| Objekt | ### malovaný záklopový strop, část dochovaná po požáru v r. 2014, Libušín – Pustevny |
| ### Místo odběru popis | Název vzorku; Popis vzorku. Vz1 (8250); tmavá polychromie na tmelu v místě červeného květu. Vz2 (8251); zelená polychromie s částí podkladového dřeva. Vz3 (8252); polychromie z původní květiny s částí podkladového dřeva. Vz4; polychromie z původní květiny (naškrabaná). Vz5; polychromie z původní ho zeleného lístku s částí podkladového dřeva. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Dřevo |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Stratigrafie barevných vrstev, identifikace pigmentů v barevných vrstvách, identifikace typu pojiva v barevných vrstvách |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14.06.2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_35 |

Výsledky analýzy

Název vzorku; Datum odběru; Popis vzorku; Cíl odběru. Vz3 (8252); 3.5.2017; - polychromie z původní květiny s částí podkladového dřeva - na hnědočerveném lazurním nátěru - ztmavlý povrch; - stratigrafie - tvoří podklad polychromie hnědočervený nátěr? (porovnání s Vz2) - identifikace pigmentů? - je ztmavlý povrch nečistota nebo degradovaný lak z předchozího restaurování? (malba byla údajně na závěr fixována umělou pryskyřicí ředitelnou lihem). Nábrus, bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus, UV- světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Nábrus, modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; Nábrus REM-BSE, fotografie v režimu zpětně odražených elektronů. Nábrus, modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x; Nábrus, modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 500x. Číslo vrstvy; Popis vrstvy. 4; Světlá, transparentní nažloutlá vrstva - obsahuje hlavně organické pojivo; degradovaná laková vrstva (nanesená ve dvou vrstvách). -; Rozhraní. 3; Bílá načervenalá vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, zinkovou bělobu, příměs barytu a ojediněle mínia. 2; Světlá červená vrstva – obsahuje olovnatou bělobu, zinkovou bělobu, příměs barytu, červeného organického pigmentu (červené barvivo srážené na baryt jako substrát) a mínia. 1; Červená vrstva – obsahuje zinkovou bělobu, baryt, olovnatou bělobu, příměs červeného organického pigmentu (červené barvivo srážené na baryt jako substrát), mínia a malou příměs jemnozrnného uhličitanu vápenatého; poměrně vysoký podíl organického pojiva. 0; Dřevo, povrch je nasycený organickým pojivem – pravděpodobně impregnace pod barevné nátěry nebo penetrace pojiva nátěrů do povrchu dřeva, bezprostřední povrch dřeva je ztmavlý. Výstavba i složení vrstev je odlišné jako ve vzorku Vz 1.

Fotodokumentace analýzy