| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1524 |
| Místo | Libušín, Pustevny |
| Objekt | ### malovaný záklopový strop, část dochovaná po požáru v r. 2014, Libušín – Pustevny |
| ### Místo odběru popis | Název vzorku; Popis vzorku. Vz1 (8250); tmavá polychromie na tmelu v místě červeného květu. Vz2 (8251); zelená polychromie s částí podkladového dřeva. Vz3 (8252); polychromie z původní květiny s částí podkladového dřeva. Vz4; polychromie z původní květiny (naškrabaná). Vz5; polychromie z původní ho zeleného lístku s částí podkladového dřeva. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Dřevo |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing. Karol Bayer |
| Zadání analýzy | Stratigrafie barevných vrstev, identifikace pigmentů v barevných vrstvách, identifikace typu pojiva v barevných vrstvách |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14.06.2017 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2017_35 |

Výsledky analýzy

Název vzorku; Datum odběru; Popis vzorku; Cíl odběru. Vz4; 3.5.2017; - polychromie z původní květiny (naškrabaná); - pojivo?. V úlomcích barevných vrstev vzorku byla prokázaná přítomnost vysychavých olejů (test na alkalické zmýdelnění a důkaz na přítomnost glycerolu) a přítomnost bílkovin (důkaz na pyrolové deriváty a test na přítomnost dusíku). Lze proto předpokládat, že pojivo barevné vrstvy je kombinované – vysychavý olej a bílkovina (temperový systém

Fotodokumentace analýzy