| Archivní číslo vzorku | 5693 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | NP3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 154 |
| Místo | Žamberk |
| Objekt | Socha sv. Václava sousoší Kalvárie a socha sv. Jana Nepomuckého |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. Vz. VP1 (5689); socha sv. Václava; červená; odebráno z roucha vlevo pod praporem. Vz. VP2 (5690); socha sv. Václava; žlutá; odebráno z medailonu vlevo u hermelínu. Vz. NP1 (5691); socha sv. Jana Nepomuckého; zlatá; odebráno z třásně (první zleva) na bozzetu na levé ruce. Vz. NP2 (5692); socha sv. Jana Nepomuckého; růžová; odebráno z krku vlevo. Vz. NP3 (5693); socha sv. Jana Nepomuckého; béžová; odebráno z reliéfu na průčelí podstavce, na vodě pod mostem. Vz. KP1 (5694); sousoší Kalvárie; oranžová; odebráno z paty vrchol. kříže, z písmene E (Eihle…). |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 4. 11. 2009 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2009_7 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek NP3 (5693) Obr. č. 13: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 14: UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 15: Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. 1. vrstva; nažloutlá podkladová vrstva. 2. vrstva; tenká růžová vrstvička. 3. vrstva; žluto-červená vrstva; směs žlutého a červeného pigmentu, pravděpodobně okry. 4. vrstva; oranžová vrstva. 5. vrstva; hnědá vrstva. 6. vrstva; hnědo-bílá vrstva ve velkém rozsahu odloučená od starších vrstev, prolomená defektem. ## Závěr: U vzorku VP1 se jedná o původní červenou vrstvu. Ve vzorku VP2 jsou patrné opravy původního zlacení, které je v současném stavu překryto dvěmi novodobějšími vrstvami. V případě vzorku NP1 se s největší pravděpodobností jedná o původní zlacení vzhledem k tomu, že žádné dřívější vrstvy zlacení nebyly prokázány a celý sled vrstev polychromie je na úrovni vystupujících krystalů horniny. NP2 – jedná se o inkarnát. Ve vzorku NP3 je poslední vrstva, která je značně odloučená od starších vrstev polychromie pravděpodobně důsledkem pozdějších oprav podstavce sochy sv. Jana Nepomuckého. U vzorku KP1 byla opticky prokázána přítomnost zlacení.

Fotodokumentace analýzy